9. Органические полупроводники, молекулярные системы

# Создание органического инжекционного лазера – проблемы и достижения

Т. Н. Копылова (представляющий автор)1, Е.Н. Тельминов1, В. Буртман1,2

1Национальный исследовательский Томский государственный университет Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова Томского государственного университета, пл. Новособорная, 1, Томск, 634050, Россия.

2 Department of Geology and Geophysics, University of Utah, 135 S. 1460 E, Salt Lake City, UT 84112-0111, USA.

тел: (3822)53-00-43, эл. почта: kopylova@phys.tsu.ru

Создание органического инжекционного лазера является нерешенной задачей современной органической электроники [1]. Исследование фундаментальных основ его создания – проблема комплексная, требующая объединения усилий физиков и химиков, специалистов в области создания полупроводниковых материалов и структур на их основе, молекулярной спектроскопии, физики полупроводников, квантовой и органической электроники [2]. Необходимы новые оригинальные подходы к решению этой задачи. Один из таких подходов – создание органических упорядоченных систем, в которых, для создания лазера, возможно достижение требуемых характеристик органических полупроводниковых структур – высокой подвижности носителей заряда, большого квантового выхода излучения, уменьшение вероятности образования неизлучающих частиц (экситонов и поляронов, имеющие полосы поглощения в видимом спектральном диапазоне).

В докладе обсуждается созданная экспериментальная база необходимая для исследования спонтанного (флуоресценция, электролюминесценция) излучения и вынужденного излучения тонкопленочных структур, выбранных полупроводниковых молекул 1,4-дистирилбензол (ДСБ), 9,10-бис-[(триизопропилсилил)этинил]антрацен (TIPS) и замещенные полифлуорена (PFO).

Тонкопленочные структуры на их основе излучают при фото- и электровозбуждении (TIPS: λэл = 452, 480 нм; PFO: λэл =  436, 463 нм). Их вынужденное излучение получено при накачке 3-й гармоникой YAG:Nd3+ лазера (ДСБ: λ ген = 412 нм; TIPS: λ ген = 473 нм; PFO: λ ген = 432 нм).

Обсуждается перспективность создания на их основе тонкопленочных структур лазеров методом self-assembling.

## Литература

[1]	M. A. Baldo, R. J. Holmes, and S. R. Forrest, Phys. Rev. B 66, 035321 (2002).

[2] V. A. Pakoulev, T. N. Kopylova, S. Yu. Nikonov, E. N. Telminov, V. Burtman, Physical Science International Journal 5 (4), P. 230-240 (2015).