1. Объемные полупроводники 
Зависимость диэлектрической проницаемости прямозонных полупроводников от всестороннего давления 

М. М. Гаджиалиев, М. И. Даунов, А. М. Мусаев
ФГБУН Институт физики им. Х.И.Амирханова Дагестанского научного центра РАН, ул. М.Ярагского, 94, Махачкала, 367003, Россия

тел: 8(722)62-45-92, факс: 8(722)62-45-92, эл. почта: akhmed-musaev@yandex.ru
Изменение диэлектрической проницаемости полупроводников от всестороннего давления, и ее влияние на параметры примесных центров остаются не выясненными до настоящего времени. Известны исследования барической зависимости диэлектрической проницаемости в полупроводниках Ge, GaAs, полученные посредством измерения оптических констант [1].

В данной работе определена барическая зависимость диэлектрической  проницаемости χ в прямозонных полупроводниках n-ZnO, n-CdTe, n-InSb, n-InAs, n-CdSnAs2 и n-CdGeAs2, в диапазоне всестороннего давления (0÷1)GPa. Значения коэффициента (dχ/dP)/χ получены по результатам количественного анализа барических зависимостей кинетических коэффициентов: удельного сопротивления ρ(P) и коэффициента Холла RH(P), измеренных в аппаратах высокого давления.
При количественном анализе результатов эксперимента в n-ZnO использована одноуровневая модель, а в n-CdTe из-за усложненности примесного энергетического спектра использована четырехуровневая модель.  В n-InSb исходили из двухзонного приближения, а в n-InAs, n-CdSnAs2 и n-CdGeAs2 из трехзонной модели Кейна.
[image: image1.wmf]0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,00

-0,05

-0,10

-0,15

ZnO

CdGeAs

2

CdSnAs

2

CdTe

InAs

InSb

 

 

 

 

(dE

g

/dP)/E

g

, 

GPa

-1

(d

c

/dP)/

c

, 

GPa

-1




На рисунке показана зависимость барического коэффициента диэлектрической постоянной (dχ/dP)/χ от относительного изменения ширины запрещенной зоны в исследованных полупроводниках, в диапазоне давлений P=0÷1GPa.
Результаты исследований показывают, что в прямозонных полупроводниках ZnO, CdTe, InSb, InAs, CdSnAs2 и CdGeAs2,  диэлектрическая постоянная убывает с ростом давления, причем коэффициент (dχ/dP)/χ возрастает с увеличением (dEg/dP)/Eg.
Литература
[1] A.R. Coni, K. Syassen, M. Cardona, Phys. Rev. B, 41, 10104 (1990).
� EMBED Origin50.Graph  ���









[image: image2.wmf]0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,00

-0,05

-0,10

-0,15

ZnO

CdGeAs

2

CdSnAs

2

CdTe

InAs

InSb

 

 

 

 

(dE

g

/dP)/E

g

, 

GPa

-1

(d

c

/dP)/

c

, 

GPa

-1



_1485680582.bin

