12. Полупроводниковые приборы и устройства

Техника двойной модуляции в исследовании кинетики поглощения/отражения полупроводниковых наноструктур

Г.М. Борисов1,2, В.Г. Гольдорт1, А.А. Ковалёв1, Д.В. Ледовских1, Н.Н. Рубцова1

1Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-27-69, факс: (383) 333-27-71, эл. почта: dvledovskikh@isp.nsc.ru

Исследование кинетики насыщения и восстановления полупроводниковых структур, лежащих в основе зеркал для пассивной синхронизации мод суб-пикосекундных лазеров [1], становится необходимым звеном в дополнение к работе по проектированию и изготовлению этих структур.

Предложен и реализован метод регистрации прошедшего через образец (или отражённого от его поверхности)  пробного излучения фемтосекундного лазера ИК диапазона, следующего за более мощным импульсом возбуждения. Регистрация  происходит на частоте f3=f1+f2, равной сумме частот прерывания пробного f1 и возбуждающего f2 пучков излучения, что существенно снизило уровень рассеянного излучения, регистрируемого обычно при использовании только модуляции излучения накачки (Рис.1).

Рис. 1. Кинетика отражения зеркала, содержащего квантовые ямы с наноструктурированными барьерами; регистрация на суммарной частоте позволяет удалить рассеянное излучение накачки

Источник излучения - лазер FL1000 на основе кристалла Yb3+:KY(WO4)2,  длительность импульсов 130 фс, средняя мощность до 1 Вт, центральная длина волны излучения 1040 нм.

Исследованы кинетики пропускания подложки GaAs (001), отражения зеркала с насыщающимся поглощением, содержащего в качестве резонансного насыщающегося поглотителя квантовые ямы с наноструктурированными барьерами, а также пропускания и отражения образца на подложке GaAs (001) с квантовыми ямами, разделёнными «толстыми» барьерами с экситонным вкладом, не попадающим в резонанс с лазерным излучением. Обсуждаются особенности кинетики просветления и релаксации всех образцов.

## Литература

[1]	Kovalyov A.A., Kuleshov N.V., Kisel' V.E., Kuril'chik S.V., Preobrazhenskii V.V., Putyato M.A.,  Pchelyakov O.P., Rubtsova N.N., Semyagin B.R., Laser Physics 21, 1300 (2011).