13. Наномеханика

# Моделирование методом молекулярной динамики колебаний медных нанорезонаторов

А.Н.Куприянов, О.С. Трушин, И. И. Амиров

Ярославский Филиал Физико-технологического института РАН, ул. Университетская, 21, Ярославль, 150007, Россия.

тел./факс: (4852)24-65-52, эл. почта: ildamirov@yandex.ru

Наностержни (НС) и нанопроволки являются основными элементами наноэлектромеханических сенсоров и нанопереключателей [1]. Собственная частота металлических НС лежит в гигагерцовой области и изучение динамики колебаний таких нанорезонаторов методом молекулярной динамики (МД) позволило выявить многие ее особенности [2, 3]. Ранее нами МД методом было проведено исследование динамики колебаний медного наностержня (l=16.4 нм, t=3.0 нм) [4]. Было обнаружено, что при релаксации напряженного наностержня в нем возникают преимущественно продольные колебания с частотой 34 ГГц. Обнаружены биения продольных и поперечных колебаний первоначально отклоненного медного наностержня. В данной работе приведены исследование колебаний НС в зависимости от температуры и аспектного отношения (отношения его длины с ширине) НС и величины продольного растяжения.

Моделирование проводили с помощью программы LAMMPS. Расчет взаимодействия Сu-Cu атомов осуществлялся с использованием EAM потенциала  (NVE ансамбль). Наностержни разной высоты с основанием 3х3 нм вырезались из монокристалла меди ориентации (100). Были получены следующие результаты:

Рис. 1. Колебания НС длиной 34.5 нм.

T=100 K, F = 15 ГГц.

- 1. С увеличением аспектного отношения наностержня от 2.5 до 11.5 частота его собственных продольных колебаний уменьшалась с 64 до 15.0  ГГц.

- 2. С увеличением температуры НС от 1 до 500 К частота уменьшалась незначительно.

- При этом добротность резонатора уменьшались почти в 10 раз.

- 3. С увеличением величины продольного растяжения НС до 0.4 нм с последующей релаксацией частота его собственных колебаний уменьшалась.

Полученные данные свидетельствуют, что при данном способе возбуждения колебания НС происходят в нелинейном режиме. Приводится обсуждение полученных данных.

## Литература

- [1] O.Y. Loh, H.D. Espinosa, Nature Nanotech 7, 283 (2012).

- [2] H.F. Zhan, Y. Gu, J. Appl. Phys 111, 124303 (2012).

[3] S.Y. Kim, H.S. Park, Phys. Rev. Lett 101, 215502 (2008).

[4] А.Н.Куприянов, О.С. Трушин, И. И. Амиров, Письма в ЖТФ 40, 1 (2014).