
1. Объёмные полупроводники
Фотомодуляционная инфракрасная фурье-спектроскопия автоэпитаксиальных слоёв InSb 
О.С. Комков 1, Д.Д. Фирсов1, А.Н. Семёнов2, В.А. Соловьёв2, 
Т.В. Львова2, И.В. Седова2, С.В. Иванов2
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия.
2ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.
тел: (911)733-53-79, факс: (812)234-31-64, эл. почта: okomkov@yahoo.com 

Метод модуляционной оптической спектроскопии впервые применён для бесконтактного измерения концентрации свободных носителей заряда в нелегированных слоях InSb, выращенных на сильно легированных подложках n+‑InSb методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ).
Суть метода заключается в регистрации отражённого зондового инфракрасного излучения при переменной модуляции свойств образца вторым (лазерным) лучом. Зондовое излучение формируется интерферометром Майкельсона фурье-спектрометра с последующим фурье-преобразованием и восстановлением фазы сигнала [1]. Модуляция отражения происходит аналогично классическому методу фотоотражения за счёт фотоинжектированных носителей заряда, которые частично компенсируют встроенное приповерхностное электрическое поле (E).

Исследованные эпитаксиальные слои выращивались методом МПЭ на подложках двух типов. В первом случае подложка предварительно обрабатывалась в водном растворе Na2S для замещения оксидного слоя на поверхности n+-InSb сульфидным нанослоем и затем отжигалась при пониженной температуре [2], а во втором – оксидный слой удалялся отжигом при более высокой температуре, близкой к разложению InSb.
Предварительные измерения фотолюминесценции автоэпитаксиальных слоёв InSb при Т ~ 90 К выявили сдвиг основного пика в область бóльших энергий и уменьшение его полуширины при использовании подложки первого типа, что свидетельствует о более высоком качестве таких слоёв.
Измерения фотомодуляционного отражения (Т = 90 К) впервые продемонстрировали осцилляции Франца–Келдыша в InSb. Их период зависит от напряжённости приповерхностного поля E, как это наблюдалось, например, в GaAs [3]. Полученные значения поля в слое InSb, выращенном на сульфидированной подложке типа 1 оказались выше, чем на отожжённой стандартным способом подложке типа 2. С использованием измеренного в данной работе E и опубликованного значения положения (пиннинга) уровня Ферми на поверхности InSb, вычислена концентрация свободных носителей заряда в данных автоэпитаксиальных слоях. 
Работа частично поддержана субсидией Минобрнауки РФ (№16.1307.2014/K).
Литература

[1]
Д. Д. Фирсов, О. С. Комков, Письма в ЖТФ 39, 87 (2013).

[2]
Т. В. Львова, М. С. Дунаевский, М. В. Лебедев, А. Л. Шахмин, И. В. Седова, С. В. Иванов, ФТП 47, 710 (2013).
[3]
О. С. Комков, А. Н. Пихтин, Ю. В. Жиляев, Л. М. Фёдоров, Письма в ЖТФ 34, 81 (2008).

