7. Примеси и дефекты

# Стабилизация уровня Ферми в теллуриде свинца, легированном железом, под давлением

Е. П. Скипетров1, О. В. Крулевецкая1, Л. А. Скипетрова1,

Е. И. Слынько2, В. Е. Слынько2

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия.

2 Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, ул.   И. Вильде, 5, Черновцы, 58001, Украина.

тел: (495)939-44-93, факс: (495)932-92-17, эл. почта: skip@mig.phys.msu.ru

Известно, что легирование теллурида свинца железом приводит к возникновению глубокого резонансного уровня EFe, расположенного при T=4.2 K под потолком валентной зоны  (EFeEv–20 мэВ) [1]. При увеличении концентрации примеси наблюдаются уменьшение концентрации дырок за счет самоионизации ионов примеси (Fe2+→Fe3++e), растворяющихся в подрешетке металла, и пиннинг уровня Ферми резонансным уровнем железа. Увеличение температуры и гидростатическое сжатие сплавов Pb1-yFeyTe со стабилизированным уровнем Ферми должны приводить к изменениям ширины запрещенной зоны и положения примесного уровня относительно края валентной зоны, индуцируя таким образом  перераспределение электронов между локализованными и зонными состояниями.

Для определения основных параметров уровня железа, построения моделей перестройки электронной структуры при вариации температуры и под давлением исследованы гальваномагнитные эффекты (T=4.2-300 K, B<0.07 Тл) в p-PbTe, легированном железом, в условиях гидростатического сжатия до 10 кбар.

Установлено, что во всем интервале давлений температурные зависимости удельного сопротивления ρ(T) имеют «металлический» характер. Коэффициент Холла RH почти не меняется в области низких температур (T<10 K), но затем увеличивается примерно на порядок и проходит через максимум при T=100-120 K. Подобные аномальные зависимости RH(T), наблюдавшиеся ранее в легированных сплавах на основе PbTe, однозначно указывают на стабилизацию уровня Ферми уровнем примеси [2]. С ростом давления величина RH при T=4.2 K уменьшается и изменяется форма зависимостей RH(T), что указывает на изменение концентрации дырок и движение уровня относительно потолка валентной зоны при увеличении давления и температуры. Экспериментальные зависимости концентрации дырок от давления (при T=4.2 K) и температуры (T<80 K) аппроксимированы теоретическими зависимостями, полученными в рамках законов дисперсии Кейна и Диммока. Показано, что при T=4.2 K и атмосферном давлении уровень железа находится на 16-18 мэВ ниже потолка валентной зоны, а его положение относительно середины щели практически не зависит от давления. При увеличении температуры он движется почти параллельно дну зоны проводимости, быстро приближаясь к середине щели со скоростью 0.20 мэВ/К, практически не зависящей от давления. Предложены диаграммы перестройки электронной структуры Pb1-yFeyTe при изменении давления и температуры.

## Литература

[1] E. P. Skipetrov, O. V. Kruleveckaya, L. A. Skipetrova, E. I. Slynko, and V. E. Slynko, Appl. Phys. Lett. 105, 022101 (2014).

[2] В. И. Кайданов, Ю. И. Равич, УФН 145, 51 (1985).