7. Примеси и дефекты

# Магнитные свойства разбавленных магнитных полупроводников Pb1-yFeyTe

Е. П. Скипетров1, М. М. Маркина1, К. В. Захаров1, А. А. Соловьев1,

А. В. Кнотько2, Е. И. Слынько3, В. Е. Слынько3

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия.

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия.

3 Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, ул.   И. Вильде, 5, Черновцы, 58001, Украина.

тел: (495)939-44-93, факс: (495)932-92-17, эл. почта: skip@mig.phys.msu.ru

Твердые растворы на основе теллурида свинца с примесями 3d- переходных металлов (Sc, Ti, V, Cr, Fe), индуцирующими появление глубоких примесных уровней в окрестности запрещенной зоны, являются разбавленными магнитными полупроводниками, магнитные свойства которых определяются их электронной структурой [1]. В отличие от традиционной магнитной примеси Mn, эти примеси электрически активны. Поэтому легирование кристаллов PbTe приводит к изменению концентраций носителей заряда вплоть до стабилизации уровня Ферми примесным уровнем. При этом, замещая ионы свинца Pb2+, ионы примеси могут находиться в двух разных зарядовых и магнитных состояниях (Im2+ или Im3+), концентрации которых должны быть равны концентрациям заполненных и пустых состояний в примесной полосе, соответственно.

Для определения кинетики изменения концентраций ионов железа при легировании и установления связи магнитных свойств сплавов с их электронной структурой изучены полевые и температурные зависимости намагниченности (T= 2-300 K, B≤7.5 Тл) сплавов Pb1-yFeyTe (y<0.01), выращенных методом Бриджмена.

Установлено, что намагниченность M исследованных образцов содержит пять основных вкладов: бриллюэновский парамагнетизм ионов примеси MBr, решеточный диамагнетизм матрицы, парамагнетизм и диамагнетизм свободных носителей заряда, ферромагнитный вклад Mferro, связанный скорее всего с образованием ферромагнитных кластеров ионов железа, и осциллирующий вклад эффекта де Гааза – Ван Альфена в квантующем магнитном поле. При анализе полученных результатов предполагалось, что при легировании концентрация ионов Fe3+ увеличивается только до стабилизации уровня Ферми уровнем железа, а затем она выходит на насыщение и начинается рост концентрации ионов Fe2+. В рамках этой модели проведены последовательное выделение указанных выше вкладов и аппроксимации зависимостей MBr(B) и Mferro(B) модифицированными функциями Бриллюэна. Определены концентрации ионов железа в разных зарядовых состояниях, концентрации и средний спин ферромагнитных кластеров в образцах. Показано, что концентрации носителей заряда, определенные по периоду осцилляций, находятся в удовлетворительном согласии с данными холловских измерений, что указывает на слабое влияние микроскопических включений второй фазы и кластеров на свойства основной фазы и ее высокое структурное совершенство в сильно легированных сплавах Pb1-yFeyTe.

## Литература

[1] T. Story, Acta Phys. Polon. A  94, 189 (1998).