14. Топологические изоляторы

# Фотоэлектромагнитный эффект в топологических изоляторах
(Bi1-xInx)2Se3 в окрестности бесщелевого состояния

А. В. Галеева1, С. Г. Егорова1, М. Е. Тамм2, Л. В. Яшина2, С. Н. Данилов3, Л. И. Рябова2, Д. Р. Хохлов1,4

1Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр.2, Москва, 119991, Россия.

2Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр.3, Москва, 119991, Россия.

3Университет Регенсбурга, Регенсбург, D-93053, Германия.

4Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Ленинский просп., 53, Москва, 119991, Россия

тел: (8495)939-11-51, факс: (8495)932-88-76, эл. почта: galeeva@physics.msu.ru

Экспериментальное обнаружение перехода из фазы трехмерного топологического изолятора в тривиальное состояние в пленках (Bi1-хInх)2Se3 при уровне легирования х ≈ 0,05, основанное на данных фотоэлектронной спектроскопии [1], повлекло за собой изучение особенностей транспортных свойств, которые могут быть связаны с топологическим слоем на поверхности. Дополнительная сложность в выявлении эффектов, обусловленных поверхностными состояниями, возникает из-за сильного вырождения и высоких значений концентрации электронов (~ 1019 см-3) в объеме полупроводника. Исследование фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта в твердых растворах
(Bi1-хInх)2Se3 как с инверсным (x < 0,05), так и с прямым (x > 0,05) энергетическим спектром может выявить влияние топологических состояний на процессы диффузии носителей заряда в приповерхностном слое.

Монокристаллы (Bi1-хInх)2Se3 варьируемого состава (0 ≤ x ≤ 0,184) были синтезированы методом Бриджмена-Стокбаргера и охарактеризованы методами рентгенофазового, рентгенофлюоресцентного и рентгеноспектрального анализа. Исследование электрофизических свойств в статических электрических полях и в магнитных полях до 0,06 Тл в температурном интервале 4,2 К – 300 К не выявило выраженной зависимости концентрации свободных электронов от температуры.

Изучение ФЭМ эффекта проводилось при воздействии терагерцового лазерного импульса с длиной волны 90 мкм и 148 мкм в магнитных полях до 7 Тл в диапазоне температур от 4,2 К до 20 К. Обнаружено, что при Т = 4,2 К в полях до 3 Тл в области прямого спектра наблюдается рост амплитуды ФЭМ сигнала с увеличением x, тогда как в области инверсного спектра регистрируемая эдс оказывается значительно меньше и слабо зависит от состава. С ростом температуры эффект уменьшается, и при T > 14 K он перестает наблюдаться. Фотопроводимость в исследованных пленках не наблюдается. В отсутствие генерации неравновесных носителей наблюдаемый ФЭМ эффект может быть связан с разогревом электронного газа и градиентом подвижности носителей на поверхности и в объеме образца. Обсуждается возможный вклад топологических состояний в эффект повышения подвижности носителей на поверхности.

## Литература

[1]	 M. Brahlek, N. Bansal, N. Koirala, S.-Y. Xu, Neupane, C. Liu, M. Z. Hasan, S. Oh, Phys. Rev. Lett. 109, 186403 (2012).