7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры)

# Наблюдение проявлений токов спонтанного намагничения в кристаллах селенида ртути с низкой концентрацией примесей 3d- металлов

А.Т. Лончаков, С.Б. Бобин, В.В. Дерюшкин, В.И. Окулов, Т.Е. Говоркова

Институт физики металлов им. М.Н.Михеева Уральского отделения Российской академии наук, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620990, Россия

тел: (343)378-36-03, факс: (343) 374-52-44, эл. почта: lonchakov@imp.uran.ru

В настоящем докладе представлены данные экспериментов по возбуждению магнитных токов, отвечающих существованию термодинамического аномального эффекта Холла, обнаруженного в работе [1]. Появление таких токов в кристаллах HgSe с низкой концентрацией примесей Co и Ni наблюдалось с помощью измерения угловой и полевой зависимостей тока j в относительно низкоомной вторичной цепи, параллельной основной высокоомной цепи, с последующим выделением нечетной части в зависимости от напряжённости магнитного поля. На рис.1 для кристалла HgSe:Co показана типичная зависимость нечетной компоненты jodd от угла поворота образца α в поперечном магнитном поле H=20кЭ. Ось вращения совпадает с направлением протекания основного электрического тока. Показанная зависимость описы-вается функцией jodd=A·sin(α+φ0). Этот результат отвечает полученному в работе [1] выражению для аномального вклада тока намагни-чения в холловский ток: σm[E×h] или σmEsin (α + φ0), где E – напряжённость приложенного электрического поля, h- единичный вектор вдоль напряжённости магнитного поля, σm – введённая в работе [1] магнитная проводимость, характеризующая спонтанную намагниченность. Зависимость амплитуды полученной величины тока jodd  от напряжённости магнитного поля отражает насыщение, связанное с соответствующим проявлением поведения спонтанной намагниченности (или величины σm ) и вместе с согласованием с известными оценками величины σm однозначно подтверждает отождествление наблюдаемого тока с вкладом спонтанного намагничения. Вклад нормального эффекта Холла в условиях данного эксперимента оказывается слабым. Таким образом, развитый в настоящей работе подход к изучению роли токов намагничения оказывается более прямым и наглядным, чем применявшийся ранее прецизионный анализ полевой зависимости холловского сопротивления.

Рис.1. Зависимость нечетной компоненты тока вторичной цепи jodd от угла поворота для образца  HgSe:Co с концентрацией кобальта 1.5 ·1018 см-3 при Т= 300К.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-02-08909.

## Литература

[1] А.Т.Лончаков, В.И. Окулов и др., Письма ЖЭТФ 96, 444 (2012).