7 Примеси и дефекты

# Ультразвуковое определение параметров эффекта Яна-Теллера в полупроводниковом  кристалле CdSe:Cr2+

Н.С. Аверкиев1, I. B. Bersuker2, В.В. Гудков3, 4, S. Zherlitsyn5, S. Yasin5,

И.В. Жевстовских3,6, К.А. Барышников1,  А.М. Монахов1,  М.Н.Сарычев3,  Ю.В. Коростелин7

1ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая 26, Санкт-Петербург,194021, Россия

2Institute for Theoretical Chemistry, The University of Texas at Austin, TX 78712, USA

3Уральский федеральный университет,  Мира 19, Екатеринбург, 620002, Россия

4Российский государственный педагогический университет, Машиностроителей 11, Екатеринбург, 620012, Россия

5Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD),  Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, D-01314 Dresden, Germany

6ИФМ УрО РАН, С.Ковалевской 18, Екатеринбург, 620137, Россия

7Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  Ленинский пр-т 53, Москва, 119991, Россия

тел: (343)374-02-30, факс: (343)374-52-44, эл. почта: zhevstovskikh@imp.uran.ru

Рис. 1. Температурные зависимости  относительного поглощения ультразвука (T)=(T)-(1.5K), k0=/v0,  - частота, v0 – скорость ультразвуковых волн. Кривые 1 и 2  относятся к медленной и быстрой поперечным волнам, соответственно.

Ультразвуковые исследования примесных центров в кристаллах являются инструментом в изучении их специфических свойств, в частности, параметров динамического эффекта Яна-Теллера (ЭЯТ) [1]. В кристаллах CdSe:Cr2+ (nCr=1018 см -3) обнаружены максимумы поглощения (Т) поперечных ультразвуковых волн: медленной, связанной с модулем упругости C44, и быстрой, связанной с модулем (С11-С12)/2, полученные на частотах 104.5 МГц и 28.2 МГц, соответственно. Это свидетельствует о наличии значи-тельных искажениях комплекса CrSe4 как тригонального, так и тетрагонального типа. Основным состоянием иона Cr2+ (высоко-спиновая электронная конфигу-рация d4) в тетраэдрическом окружении  является орбитальный триплет 5Т2(t22e2)  (T2(e+2t2) - задача ЭЯТ). В рамках этой проблемы определены симметрия локальных минимумов адиабати-ческого потенциала и механизмы релаксации, оценены значения констант вибронной связи и потенциальных барьеров.

- Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-02-02750-а).

## Литература

[1] V.V.Gudkov, I.B.Bersuker in Vibronic Interactions and the Jahn-Teller Effect, ed. by V.Atanasov, C.Daul, P.L.W.Tregenna-Piggot, (Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York) 143 (2012).