5. Одномерные и нульмерные системы

# Управление спектром излучательных состояний в массивах квантовых точек CdSe/ZnSe, сформированных методами молекулярно-пучковой эпитаксии.

С. В. Сорокин, Т. В. Шубина, И. В. Седова, С. В. Гронин, А. В. Родина, М. А. Семина, А. А. Головатенко, М. В. Рахлин, А. А. Ситникова, А. А. Торопов, С. В.  Иванов

Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812)297-1017, факс: (812)297-2245, эл. почта: sorokin@beam.ioffe.ru

В последние годы интерес к квантовым точкам (КТ) CdSe/ZnSe был связан, в первую очередь, с их использованием в качестве активной области A2B6 лазеров с оптической накачкой – составной части инжекционных A2B6/A3N лазерных кон-вертеров [1]. Это определяло необходимость получения ансамблей КТ с высокой плотностью и малым разбросом по размерам. Задача разработки однофотонных источников квантового света выдвигает противоположное, по сути, требование – реализации малой эффективной плотности излучающих состояний, допускающей пространственное и/или спектральное выделение немногочисленных КТ. В дан-ной работе докладывается о результатах исследований, устанавливающих взаимо-связь между морфологией и спектром излучательных и безызлучательных состо-яний в ансамблях КТ CdSe/ZnSe, сформированных различными модификациями метода МПЭ, включая методы эпитаксии с повышенной миграцией атомов и использования субмонослоя-стрессора CdTe [2]. Процесс формирования КТ кон-тролировался in situ методом дифракции быстрых электронов на отражение, при этом, как и ранее для гетеропары CdSe/ВеТe, при использовании субмонослоя-стрессора CdTe была обнаружена тенденция к упорядочению массива КТ при номинальной толщине CdTe ~0.2 МС. В работе исследовано влияние различных технологических факторов на процессы формирования КТ, в том числе снижение температуры до Ts~200C при выращивании верхнего слоя ZnSe с целью умень-шения вероятности сегрегации Cd. Структуры с КТ CdSe/ZnSe исследовались методами просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифракто-метрии (периодические структуры с несколькими массивами КТ), а также спек-троскопии фотолюминесценции (ФЛ), возбуждения ФЛ и микро-ФЛ. Данные ана-лизировались с использованием результатов численного и вариационного расчетов квантовых уровней в сферических и в сфероидных (анизотропных) КТ с гауссо-вым потенциальным профилем. Обнаружено, что в массиве изолированных КТ спектрально-уширенная плотность состояний, соответствующая полученным ги-стограммам распределения размеров наноостровков, противоречит ширине линии ФЛ ~50 мэВ, а также наблюдению ограниченного числа узких линий в спектрах микро-ФЛ. Сделан вывод, что излучательными являются только крупные точки на хвосте распределения, а остальной массив служит для эффективного переноса энергии в эти точки, который обусловлен специфическим расположением основных и возбужденных уровней в ансамбле с достаточно высокой плотностью КТ различного размера. Исследования поддержаны РНФ (Проект #14-22-00107).

## Литература

[1]	S. V. Sorokin et al., Electronics Letters 48, 118 (2012).

[2] И. В. Седова и др., ФТП 41(11), 1363 (2007)