7. Примеси и дефекты

# Электрофизические и оптические исследования нейтральных дефектов в эпитаксиальных пленках CdxHg1-xTe

И. И. Ижнин1,2, Е. И. Фицыч1, А. В. Войцеховский2, А. Г. Коротаев2,                       К. Д. Мынбаев3,4, В.С. Варавин5, С. А. Дворецкий5, Н. Н. Михайлов5,                      М. В. Якушев5, А. Ю. Бончик6, Г. В. Савицкий6, Z. Świątek7, P. Ozga7

1НПП «Карат», ул. Стрийская, 202, Львов, 79031, Украина.

2Национальный исследовательский Томский государственный университет,         пр. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия.

3ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, С. Петербург, 194021, Россия.

4Университет ИТМО, пр. Кронверкский, 49, С. Петербург, 197101, Россия.

5ИФП им. А. В. Ржанова, ул. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

6ИППММ им. Я. С. Пидстригача, ул. Научная, 3б, Львов, 79060, Украина.

7Institute of Metallurgy and Material Science PAN, ul. W. Reymonta, 25, Krakow,     30-059, Poland.

тел: (38)032-263-10-65, факс: (38)032-294-97-35, эл. почта: i.izhnin@carat.electron.ua

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) сегодня является наиболее перспективным методом роста эпитаксиальных пленок cdHgte (КРТ) для приемников ИК-излучения. В силу неравновесного характера эпитаксии, структура дефектов в таких пленках значительно отличается от структуры дефектов в материале КРТ, выращенном в равновесных условиях. В работе представлены результаты электрофизических и оптических исследований специфических нейтральных дефектов в МЛЭ пленках КРТ, выращенных на подложке Gaas и Si, о существовании которых впервые сообщалось в [1].

Сложность исследования данных дефектов связана с их электронейтральностью, что не позволяет впрямую использовать электрофизические измерения. Как было показано, эффективным методом исследования дефектной структуры КРТ является обработка низкоэнергетическими ионами (ионное травление, ИТ). В процессе ИТ генерируемая междоузельная ртуть взаимодействует с основными акцепторными примесями и определенными нейтральными дефектами с образованием донорных комплексов. Было установлено, что концентрация нейтральных дефектов в МЛЭ КРТ составляет  ~ 1017 cм-3, и что сами дефекты формируются на стадии роста, что является характерной особенностью самого метода МЛЭ, а не спецификой конкретной МЛЭ–технологии. Предполагается, что этими нейтральными дефектами являются нанокомплексы Те. Установлено также, что концентрация Те дефектов зависит от способа легирования КРТ мышьяком. Так при использовании высокотемпературного крекинга, когда в потоке присутствует As2, он блокирует Те нанокомплексы с образованием донорных комплексов As2Te3. Для подтверждения высказанных предположений результаты электрофизических исследований сравниваются с исследованиями микрорамановской спектроскопии.

## Литература

[1]	I. I. Izhnin, S. A. Dvoretsky, N. N. Mikhailov, Yu. G. Sidorov  et al, Appl. Phys. Lett., 91, 132106 (2007).