3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Генерация второй гармоники излучения фемтосекундного лазера Yb3+:KY(WO4)2 в гетероструктурах A3B5 с асимметричными квантовыми ямами

Г.М. Борисов1,2, В.Г. Гольдорт1, А.А. Ковалёв1, С.А. Кочубей1, Д.В. Ледовских1, В.В. Преображенский1, М.А. Путято1, Н.Н. Рубцова1, Б.Р. Семягин1

1Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-27-69, факс: (383) 333-27-71, эл. почта: gennadiy.m.borisov@gmail.com

Исследована генерация второй гармоники излучения фемтосекундного лазера Yb3+:KY(WO4)2 в полупроводниковой гетероструктуре, выращенной на сингулярной подложке GaAs ориентации (001) и  включающей набор асимметричных квантовых ям, в частности азимутальная зависимость второй гармоники на пропускание для углов падения 10-70 градусов и на отражение для угла падения 45 градусов для излучения накачки линейной p- и s- поляризации.

Рис. 1. Азимутальные зависимости сигналов ГВГ на отражение. Для s-поляризованной накачки и p-поляризованного излучения второй гармоники (график справа вверху) сигнал от КЯ существенно выше, чем от подложки, его азимутальная зависимость сдвинута почти на 45°относительно зависимости для подложки; виден существенный изотропный вклад КЯ в ГВГ. Для случая ss2 сигнал от КЯ имеет отчётливую азимутальную зависимость, сигнал ГВГ от подложки на уровне шума.

Сигналы второй гармоники от гетероструктуры в несколько раз превышали сигналы  второй гармоники от подложки для p-поляризованной накачки на пропускание и для случаев p- и s- поляризованной накачки на отражение.

Для s-поляризации накачки на отражение и p-поляризованного излучения второй гармоники наблюдался высокий изотропный вклад гетероструктур, при этом азимутальная зависимость от гетероструктуры и от подложки существенно разные. Обсуждаются перспективы использования генерации второй гармоники в подобных наноразмерных гетеро- структурах с помощью двух неколлинеарных пучков, задержанных друг относительно друга, для целей исследования гетерограниц.