4. Двумерные системы

# Переворот фазы осцилляций Шубникова-де Гааза в подвешенных полупроводниковых структурах

Е. Ю. Жданов1,2, А. Г. Погосов1,2, М. В. Буданцев1, Д. А. Похабов1,2, А. К. Бакаров1,2, А. И. Торопов1

1Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СОРАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (383)333-10-87, факс: (383)333-28-32, эл. почта: zhdanov@isp.nsc.ru

В последнее время подвешенные полупроводниковые мембраны привлекают внимание благодаря влиянию дополнительных механических степеней свободы [1,2] и особенностей теплопереноса [3] на электронный транспорт. В настоящей работе исследуется влияние этих особенностей на осцилляции Шубникова-де Гааза (ОШдГ) в мембранах с двумерным электронным газом (ДЭГ).

Рис. 1. ОШдГ в подвешенном образце при различных значениях постоянного тока.

- Экспериментальные образцы изготавливались на основе гетероструктур AlAs/GaAs с высокоподвижным ДЭГ поверх жертвенного слоя AlAs толщиной 400 нм. Подвижность и концентрация электронов в полученном ДЭГ составляли соответственно µ = 2∙106 см2/Вс и n = 6∙1011 см-2. Подвешивание мембран производилось путём селективного травления жертвенного слоя в растворе HF. Толщина полученных мембран составляла 160 нм. Измерения проводились при температурах от 480 мК до 50 К. Осцилляции изучались как в линейном, так и в нелинейном режимах.

- Показано, что подвешенные образцы демонстрируют хорошо выраженные ОШдГ, причём их температурные зависимости подобны наблюдающимся в неподвешенных образцах. Однако поведение переворота фазы ОШдГ, наблюдаемое в нелинейном режиме при пропускании постоянного тока, значительно отличается в подвешенных и неподвешенных образцах. Это различие может быть объяснено особенностями теплоотвода в подвешенных структурах.

Работа поддержана РФФИ (грант №14-02-31585) и программой ОНИТ РАН.

## Литература

[1] K. L. Ekinci and M. L. Roukes, Rev. Sci. Instrum. 76, 061101 (2005).

[2] G. A. Steele et al., Science 325, 1103–1107 (2009).

[3] A. G. Pogosov, M. V. Budantsev, E. Yu Zhdanov, D. A. Pokhabov, A. K. Bakarov, and A. I. Toropov, Appl. Phys. Lett. 100, 181902 (2012).