14. Топологические изоляторы

# Определение зонных параметров поверхностных состояний трехмерного топологического изолятора по данным спектроскопии уровней Ландау

А. С. Козулин, А. А. Конаков

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)462-33-04, эл. почта: SashaKozulin@yandex.ru

Известно, что электроны на поверхности трехмерных топологических изоляторов (ТИ) характеризуются бесщелевым линейным по квазиимпульсу законом дисперсии (безмассовые дираковские фермионы) [1]. Однако в экспериментах по исследованию ТИ с решеткой теллурида висмута Bi2Te3 методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) наблюдаются отклонения закона дисперсии поверхностных состояний от линейного, обусловленные вкладами более высокого порядка по волновому вектору [2]. Спектроскопия уровней Ландау является альтернативным способом экспериментального изучения ТИ, позволяющим извлекать информацию о свойствах энергетического спектра как в объеме, так и на поверхности ТИ [3]. В настоящей работе предложен оригинальный способ определения зонных параметров поверхностных состояний по данным спектроскопии уровней Ландау.

Нами решается стационарное уравнение Шредингера для огибающей волновой функции с гамильтонианом

,	(1)

где e0 – элементарный заряд, m – эффективная масса, v – скорость Ферми поверхностных состояний, g – спиновый фактор Ландэ, μB – магнетон Бора, λ – параметр гексагонального искажения спектра, B – внешнее магнитное поле, перпендикулярное поверхности образца, p± = px ± i(py + e0Ay/c), а векторный потенциал выбран в калибровке Ax = Az = 0, Ay = Bx. При этом первые два слагаемых в гамильтониане (1) учитываются точно, а два последних, описывающие кривизну и гексагональное искажение электронного спектра (гофрировку) [4] – по теории возмущений.

В отсутствие гексагонального искажения зависимости уровней Ландау от величины внешнего магнитного поля имеют наклонные асимптоты, угловые коэффициенты и свободные члены которых являются линейными функциями номера уровня. Нахождение параметров линейных функций по данным спектроскопии уровней Ландау позволяет получить значения эффективной массы, модуля g-фактора и скорости Ферми поверхностных состояний.

В рамках данного подхода также исследовано влияние гексагонального искажения на структуру уровней Ландау и предложен способ оценки параметра λ.

## Литература

[1]	X.-L. Qi and S.-C. Zhang, Reviews of Modern Physics, 83, 1057 (2011).

[2]	M. Nomura, A. Takayama, T. Sato et al, Phys. Rev. B, 89, 045134 (2014).

[3]	A.A. Schafgans, K.W. Post, A.A. Taskin et al, Phys. Rev. B, 85, 195440 (2012).

[4]	L. Fu, Phys. Rev. Lett., 103, 266801 (2009).