14. Топологические изоляторы

# p-n переход в объеме и на поверхности топологических изоляторов Bi2Te3 и BixSb2-xTe3

В.А. Голяшов1, К.А. Кох2 , О.А. Шегай1, О.Е. Терещенко1

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

2 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск

тел: (383)330-44-75, факс: (383)333-27-71, эл. почта: golyashov@isp.nsc.ru

Ряд соединений V2VI3, в частности Bi2Te3 и BixSb1-xTe3, являются трехмерными топологическими изоляторами (ТИ). В объеме они являются узкозонными полупроводниками (Eg ~ 150-200 мэВ), а на их поверхности (0001) в запрещенной зоне присутствуют проводящие поверхностные состояния с законом дисперсии, образующим конус Дирака. Однако высокая концентрация свободных носителей в объеме, обусловленная большой плотностью дефектов кристаллической структуры, и, как следствие, закрепление уровня Ферми в разрешенных зонах и сильное шунтирующее действие объема не позволяют выделить поверхностные состояния в транспортных измерениях. В данной работе рассматривается возможность управления уровнем Ферми в объёме и на поверхности ТИ путем создания p-n перехода [1] в объеме ТИ.

На основании равновесной фазовой диаграммы и условий роста в модифицированном методе Бриджмена был предсказан и реализован встроенный p-n переход в соединениях Bi2-xSbxTe3 и Bi2Te3, механизм формирования которого связан с эффектом сегрегации компонентов в процессе кристаллизации.

Изменяя соотношение Bi(Sb)/Te в растворе-расплаве удалось получить p-n переход в кристаллах с начальными составами расплавов Bi1.9Te3.1 и Bi1,34Sb00,66Te3. Вблизи p-n перехода в обоих кристаллах наблюдалось наличие нескольких типов носителей. При этом в n- области кристалла Bi1.9Te3.1 измеренная подвижность электронов достигала ~70000 см2/В·с при концентрации ~ 2·1018 см-3. Обнаружено, что на поверхности (0001) как в p-, так и n- областях кристаллов формируется приповерхностный изгиб зон вниз, что может приводить к формированию двумерного электронного газа (рис.1). В работе обсуждаются механизмы транспорта носителей в p-n переходе, включающие транспорт по ТИ состояниям и в 2D электронном газе.

Рис. 1. Зависимость термоэдс от координаты вдоль поверхности (0001) кристалла Bi1.4Sb0.6Te3. Смена знака указывает на наличие p-n перехода. На вставках - дисперсионные зависимости, полученные методом фотоэмиссии с угловым разрешением для  поверхности (0001) в p- и n- областях  кристалла, соответственно (направление Г-К, hν=23эВ).

.

## Литература

[1]	K.A. Kokh, S.V. Makarenko, V.A. Golyashov, O.A. Shegai, O.E. Tereshchenko. CrystEngComm. 16 (2014) 581-584