3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Межподзонное поглощение и преломление света в туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs в поперечном электрическом поле

М.Я. Винниченко1, Д.А.Фирсов1, Л.Е.Воробьев1, Р.М.Балагула1, М.М.Кулагина2, А.П. Васильев2, C.A. Duque4, A. Tiutiunnyk3,4, V. Akimov3,4, R.L. Restrepo4,5

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Политехническая ул., 29, С.-Петербург, 195251, Россия.

2ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая ул., 26, С.-Петербург, 194026, Россия.

3Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk 84313, Ukraine.

4Grupo de Materia Condensada, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

5Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, Colombia.

тел: (812)552-96-71, эл. почта: mvin@spbstu.ru

Частотная модуляция излучения позволяет эффективно использовать квантово-каскадные лазеры в системах связи [1]. Для реализации схемы модуляции частоты излучения можно использовать встроенные в волновод квантово-каскадного лазера слои с квантовыми ямами (КЯ), показателем преломления которых можно управлять поперечным электрическим полем.

Исследовалась структура с двойными туннельно-связанными КЯ GaAs/AlGaAs. Согласно расчетам в КЯ имеется три уровня размерного квантования для электронов. Положение уровней рассчитывалось путем самосогласованного решения уравнений Шрёдингера и Пуассона с учетом возникновения объемного заряда из-за частичной ионизации донорной примеси и перераспределения электронов между широкой и узкой ямами. Рассчитанные энергии уровней размерного квантования хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемым положением соответствующих пиков в спектрах межзонной фотолюминесценции и межподзонного поглощения. Экспериментально определенная температурная зависимость коэффициента межподзонного поглощения сравнивается с модельным расчетом, учитывающим изменение степени ионизации примеси и величины матричного элемента перехода с температурой. Измерение спектров поглощения для света двух поляризаций проводилось в многопроходной геометрии образца с помощью вакуумного фурье-спектрометра Brucker Vertex 80v. Для приложения поперечного электрического поля изготавливалась меза. Спектры изменения межподзонного поглощения в поперечном электрическом поле демонстрируют уменьшение поглощения в области, соответствующей межподзонным переходам электронов с первого на третий уровни размерного квантования, что объясняется перераспределением электронов между первыми двумя уровнями и модификацией энергетического спектра в поле. С помощью соотношения Крамерса-Кронига рассчитаны спектры изменения показателя преломления в электрическом поле.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 14-02-31489, 16-02-00336) и Минобрнауки России (государственное задание).

## Литература

[1]	S. Luryi, M. Gouzman. International Journal of High Speed Electronics and Systems, 16(2), 559–566 (2006).