1. Объемные полупроводники

# Корреляция сверхпроводящих свойств твердых растворов (PbzSn1-z)0.95In0.05 c составом материала и величиной гидростатического сжатия

Г.О.Андрианов, В.И.Козуб, Н.Ю.Михайлин, Р.В.Парфеньев, Д.В.Шамшур, А.В.Черняев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая 26, Санкт-Петербург,194021 Россия

тел: (812)515-66-60, факс: (812)515-67-47, эл. почта: d.shamshur@mail.ioffe.ru

Изучено влияние всестороннего сжатия Р≤10кбар на сверхпроводящие и электрические характеристики полупроводниковых твердых растворов (PbzSn1-z)0.95In0.05, в зависимости от содержания свинца z=0.05, 0.3 и 0.45.

- При увеличении количества свинца z в изученном твердом растворе наблюдается смещение уровня Ферми EF (стабилизированного уровнем индия EIn) из тяжелой Σ-валентной зоны к потолку валентной зоны легких дырок L-ВЗ. При таком смещении EIn температура сверхпроводящего СП перехода Тс уменьшается от максимального значения Тс=2.8К (z=0.2) к Тс<0.4К (z>0.4) с последующим переходом к диэлектрическому состоянию полупроводникового материала при выходе EIn в запрещенную зону [1].

Увеличение давления приводит к противоположному эффекту, а именно к заглублению EIn в L-ВЗ. При этом в твердом растворе z=0.45 при Р>3 кбар наблюдается восстановление СП состояния с Тс = 1.7К при Р=6.8кбар, однако, сохраняется возрастание сопротивления (Т) с понижением Т<100К вплоть до СП перехода (энергия активации ЕА уменьшается с увеличением Р, как видно из рис.1 для z=0.45).

Рис. 1. Изменение с давлением энергии активации, определенной из зависимости (1/Т) в образце (Pb0.45Sn0.55)0.95In0.05 при T < 100 K.

личины B от параметра А.

- Можно предположить, что при больших концентрациях примеси In происходит локализация дырочных состояний в окрестности потолка L-ВЗ за счет взаимодействия зонных дырочных состояний с примесными. В результате, в L-ВЗ формируется край подвижности дырок, и проводимость имеет активационный характер вплоть до момента, когда химический потенциал пересекает положения края подвижности. Энергия активации при этом уменьшается по мере сближения химического потенциала и края подвижности.

- Можно заключить, что смещение EIn вглубь валентной зоны сопровождается уменьшением энергии активации ЕА, и когда ЕА оказывается меньше, чем сверхпроводящая щель при Т=0К, возникает сверхпроводимость.

## Литература

- [1] В.И.Козуб, Р.В.Парфеньев и др., Письма в ЖЭТФ, 84, в. 1, c. 37 (2006).