2. Поверхность, пленки, слои

# Эпитаксиально выращенные моноизотопные слои Si, Ge и Si1-xGex: получение и свойства

А. П. Деточенко1, С. А. Денисов1,3, М. Н. Дроздов3, А. И. Машин1, В. А. Гавва2, А. Д. Буланов2, А. В. Нежданов1, А. А. Ежевский1, М. В. Степихова3, В. Ю. Чалков1, В. Н. Трушин1, Д. В. Шенгуров1,3, В. Г. Шенгуров1,3, N. V. Abrosimov4, H. Riemann4

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

2Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, ул. Тропинина, 49, Нижний Новгород, 603950, Россия.

3Институт физики микроструктур РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

4Leibniz Institute for Crystal Growth, Max-Born-Str., 2, Berlin, Germany.

эл. почта: DetochenkoSasha@mail.ru

Методами сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии и «горячей проволоки» (HW-CVD) были выращены моноизотопные слои Si, Ge и Si1-xGex. В качестве источников использовали поликристаллические бруски Si30 и Si28, нагреваемые пропусканием тока до температуры ~1360ºC, а также моногермана Ge74H4. Слои выращивались на подложке Si(100) марки КДБ-12. Температура роста составляла 500 - 600ºC для слоев Si и 350ºC – для слоев твердого раствора Si1-xGex (x = 10-30%) и чистого Ge при напуске моногермана до давления 2·10-5 – 4·10-4 Торр. Толщина слоев составляла 0,5 – 3 мкм.

Об эпитаксиальном характере выращенных слоев свидетельствовали снятые электронограммы, на которых наблюдались только Кикучи-линии и Кикучи-полосы, а также данные рентгеновской дифракции (ширина кривой качания на половине максимума интенсивности сигнала). Распределение концентрации различных изотопов кремния по глубине выращенных слоев исследовалось методом вторично-ионной масс-спектрометрии на установке TOF.SIMS-5 фирмы IONTOF. Установлено, например, что содержание основного изотопа Si30 в слое кремния составляет 99,94 %.

Измерение спектров комбинационного рассеяния света для моноизотопных слоев проводилось на сканирующем конфокальном спектрометре NTEGRA Spectra (NT MDT) с твердотельным лазером, излучающим на длине волны 473 нм. На спектрах от слоев Si наблюдаются две узкие линии, одна связана с подложкой, а другая – с моноизотопным слоем Si30 или Si28.

С целью определения концентрации дефектов в моноизотопных слоях был использован метод электронного парамагнитного резонанса. Также методом спинового резонанса были исследованы моноизотопные слои, легированные дополнительно примесью фосфора. Методом эффекта Холла была определена подвижность носителей в таких структурах.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-7021.2015.2).