7.Примеси и дефекты

Оптическая спектроскопия комплексных дефектов в компенсированных кристаллах Cd(Zn)Te

В. С. Багаев1, В. С. Кривобок1, С. Н. Николаев1, E.Е. Онищенко1, А. А. Пручкина1, А.А. Савинова2, Н.А. Смирнова2

1Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Ленинский пр. 53, Москва, Россия

2АО «ГИРЕДМЕТ», 119017, Москва, Б. Толмачевский пер., 5, стр. 1

тел: (499)135-79-41, факс: (499)135-78-80, эл. почта: krivobok@lebedev.ru

Развит оригинальный спектроскопический метод анализа электронного спектра дефектов в компенсированных полупроводниках, основанный на измерениях разностного сигнала фотолюминесценции донорно-акцепторных пар в условиях селективного возбуждения. Данный метод позволяет получить информацию о наборе возбужденных состояний пары дефектов (донора и акцептора) не только в достаточно чистых, но и в легированных полупроводниках, а также в твердых растворах. Были исследованы компенсирующие акцепторы в монокристаллах CdTe:Cl, CdTe:Bi,Cl, CdZnTe. Продемонстрировано, что спектр целого ряда акцепторов (48.5 мэВ, 52 мэВ и 120 мэВ в поликристаллах, и 36 мэВ, 49 мэВ и 120 мэВ в легированных монокристаллах) нельзя описать в рамках приближения эффективной массы с учетом поправки центральной ячейки. Структура возбужденных состояний для этих акцепторов может быть описана только в рамках допущения о пониженной симметрии.

Акцепторы с энергией активации 48.5 мэВ и 120 мэВ (А-центр) наглядно иллюстрируют роль нететраэдрического потенциала вблизи дефекта. В первом случае структура возбужденных состояний напоминает водородоподобный акцептор, но наблюдается малое (~1 мэВ) расщепление уровней, указывающее на снятие четырехкратного вырождения, характерного для тетраэдрических акцепторов в полупроводниках со структурой цинковой обманки. Во втором случае нететраэдрическая часть потенциала существенна лишь в непосредственной близости от дефекта (~1 нм). Ее наличие приводит к появлению глубокого возбужденного состояния с энергией связи ~60 мэВ, характеризующегося значительным электрон-фононным взаимодействием. Подобное поведение исключено в случае простых примесных акцепторов. Вследствие быстрого затухания нететраэдрической добавки состояния P-типа оказываются слабо возмущенными (сдвиг и расщепление ~1 мэВ). Таким образом, дальнодействующая часть потенциала, локализующего дырку на А-центре, определяется, в основном, обычным кулоновским взаимодействием. Структура остальных возбужденных состояний описывается в рамках представлений о гибридизации волновых функций S и P типа, которая сопровождается снятием четырехкратного вырождения. Примером акцепторного центра, для которого существенны и коротко-, и дальнодействующая часть нететраэдрического потенциала является мелкий (36 мэВ) центр, связанный с висмутом.

Показано, что взаимодействие между возбужденными донора и нететраэдрического акцептора сводится к «поляризационной» поправке, которая приводит к низкочастотному сдвигу и уширению сателлитов селективной фотолюминесценции. Для тетраэдрического дефекта наблюдается более сложная ситуация - «поляризационный» сдвиг сопровождается расщеплением сателлитов. Это расщепление связано со снятием четырехкратного вырождения по мере приближения донорного центра. Данный эффект наблюдается для пар сравнительно малого размера (~10 нм и меньше), и позволяет предложить простой метод выявления низкой симметрии акцепторных центров в соединениях со структурой цинковой обманки.