7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры)

# Исследования примесного уровня бора в полупроводниковом алмазе методом температурной спектроскопии адмиттанса

В.И.Зубков1, О.В.Кучерова1, А.В.Зубкова1, J.Butler1,2,3, А.Л.Вихарев3, С.А.Богданов3

1СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия

2 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, DC 20015, USA

3 ИПФ РАН, ул. Ульянова, д. 46, Нижний Новгород, ГСП-120, 603950, Россия

тел: (812)234-31-16, факс: (812)234-37-80, эл. почта: koucherova@mail.ru

Полупроводниковый алмаз является перспективным материалом для создания приборов экстремальной и СВЧ-электроники. Современные CVD-технологии позволили получать эпитаксиальные слои алмаза высокого совершенства с контролируемым содержанием примесей. Однако даже самая мелкая примесь в алмазе – бор – имеет энергию активации около 370 мэВ и ионизована при комнатной температуре менее чем на 1%, поэтому получение высокой концентра-ции основных носителей заряда является проблемой для данного материала.

Методами вольт-фарадного профилирования и спектроскопии адмиттанса [1] исследовано поведение бора в алмазе в зависимости от степени легирования. Слои полупроводникового алмаза p-типа толщиной 2–2.5 мкм выращены на подложках HPHT алмаза с ориентацией (100) в микроволновом 2.45 ГГц CVD реакторе [2]. Отношение бор/углерод в газовой фазе изменялось в пределах 500-20000. Для измерений на поверхности структур были сформированы контакты Шоттки.

При увеличении концентрации бора в слоях спектры проводимости сдвигались в область меньших температур. Графики Аррениуса для умеренно легированных образцов (1∙1018…4∙1018 см-3) имели линейный характер, с повышением концентрации В энергия активации Ea понижалась от 312 до 219 мэВ, сечение захвата при этом изменялось в диапазоне 3.4∙10-13 – 3.8∙10-15 см2.

В сильнолегированном образце (4∙1019 см-3) график Аррениуса в области  высоких частот (2 МГц…50 кГц) имел линейный вид (Ea = 101 мэВ, σ = 1.5∙10-17 см2), а с дальней-шим снижением частоты его вид становился нелинейным (см. рис.) и Ea плавно умень-шалась до 24 мэВ. Экспериментальные спектры при этих частотах были уширены с δEa = 4 мэВ. Мы связываем высокотемпе-ратурный линейный участок с термической ионизацией дырок с примесного уровня бора, а низкотемпературный – с прыжковой проводимостью дырок по примесной зоне. Прыжковый механизм проводимости преобладает над термической ионизацией вплоть до 150 К.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ по постановлению 220, договор № 14.B25.31.0021 с ведущей организацией  ИПФ РАН.

## Литература

[1] В.И. Зубков. Диагностика полупроводниковых наногетероструктур методами спектроскопии адмиттанса, Элмор, СПб 2007.

[2] A.L.Vikharev, et.al., Plasma Physics Reports, 31, 338 (2005).