7 Примеси и дефекты

# Фотолюминесценция в кремнии, имплантированном ионами цинка

Э.А. Штейнман1, А.В. Терещенко1, В.В. Привезенцев2

1ИФТТ РАН, Институтский просп., 7, Черноголовка, Московская обл. 141140, Россия

2ФТИАН РАН, Нахимовский просп., 34, Москва 117218, Россия

тел: (499)126 6095, факс: (499)129-3141, эл. почта: рrivezentsev@ftian.ru

В последнее время возрос интерес к созданию светодиодов на основе кремния с использованием глубоких уровней, обусловленных введенными примесями и дефектами кристаллической решетки [1]. Одним из источников линий люминесценции могут быть примесно-дислокационные комплексы с участием переходных металлов [2] или экситоны в связанном изоэлектронном центре [3]. В настоящем сообщении приведены результаты исследования фотолюминесценции кремния, имплантированного ионами цинка.

Пластины CZ n-Si(100), содержащие фосфор с концентрацией NP=2×1015cм-3, были имплантированы ионами цинка 64Zn+ c дозой D=5×1016cм-2 и энергией E=50кэВ при температуре подложки 350оС. Затем пластины были изохронно последовательно отожжены в течение 60мин в инертной среде Ar при температурах от 400 до 1000C. Источником возбуждения при исследовании фотолюминесценции (ФЛ) служил полупроводниковый лазер с длиной волны λ=650нм и мощностью возбуждения 1Вт/см2. Спектры ФЛ измерялись в диапазоне температур (4.2-100)К. Исследованные образцы имели размеры 5,0×5,0×0,4мм3.

Рис. 1. Спектр ФЛ образца, отожженного при 800оС, при разных мощностях накачки.

Спектры ФЛ исследованных образцов в ближнем ИК-диапазоне представляют собой широкий максимумом в области 1350-1450нм, а также набор узких пиков. Малоинтенсивные пики в положении 1135нм являются ТО повторением линии связанного экситона в кремнии 1077нм. Спектр ФЛ зависит от разных условий (температура, мощность накачки). Приводится обсуждение полученных результатов и зависимость их от условий эксперимента.

## Литература

[1] V.V. Kveder, E.A. Steinman, S.A. Shevchenko, H.G. Grimmeiss. Sol. St. Phenom., 69-70, 23 (1999).

[2] E.C. Lightowlers, V. Higgs. phys. stat. sol. (a), 138, 665 (1993).

[3] M.O. Henry, J.D. Campion, K.G. McGuigan, M.L.W. Thewalt, E.C. Lightowlers. Mater. Sci. Engineer. B, 4, 201 (1989).