3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Квантовые осцилляции фототока в квантовых ямах на основе теллурида ртути

В. В. Бельков1, М. М. Глазов1, Л. Е. Голуб1, М. А. Семина1, З. Д. Квон2, Д. А. Козлов2, Н. Н. Михайлов2, С. А. Дворецкий2, C. Zoth3, С. Д. Ганичев3

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 194021, Россия

2ИФП им. А.В. Ржанова, Новосибирск, 630090, Россия

3Terahertz Center, Regensburg University, Regensburg, 93053, Germany

тел: (812)292-79-89, факс: (812)297-10-17, эл. почта: bel@epi.ioffe.ru

В работе сообщается об обнаружении и исследовании магнитоосцилляций фототока, генерируемого в HgTe квантовых ямах при воздействии на них терагерцового излучения. Развита микроскопическая теория, описывающая результаты экспериментальных наблюдений.

Исследовались (013)-ориентированные HgTe/CdHgTe высокоподвижные гетероструктуры, содержащие квантовые ямы шириной 5, 6.6, 8 и 21 nm. Эти структуры характеризуются различными - нормальным, инвертированным и близким к линейному - энергетическими спектрами. Фототок регистрировался при приложении нормального к плоскости структуры магнитного поля В напряженностью до 7 Т. В качестве возбуждающего использовалось излучение непрерывного терагерцового лазера с длиной волны 118 или 184 μm (частота 2.54 или 1.63 THz, соответственно). Температура образца варьировалась в диапазоне от 1.8 до 50 К. Наряду с фотогальваническими, были выполнены измерения фотопроводимости и магнитопропускания, а также и магнитотранспорта.

Во всех исследуемых структурах в зависимостях фототока от величины магнитного поля обнаружена 1/B периодичность. Амплитуда фотоотклика существенно возрастала в условиях циклотронного резонанса. Зависимость величины резонансного магнитного поля от концентрации носителей в квантовой яме шириной 6.6 nm свидетельствует о линейности энергетического спектра в данной системе [1].

Показано, что обнаруженные осцилляции фототока, подобно осцилляциям Шубникова – де Гааза и де Гааза – ван Альфена, обусловлены пересечением уровня Ферми уровнями Ландау. Для всех трех случаев энергетической дисперсии предложена микроскопическая модель наблюдаемого эффекта, в которой учтена спин-зависимая асимметрия энергетической релаксации носителей заряда. Проанализированы два вклада в фототок, один из которых связан со спиновой поляризацией электронного газа, тогда как другой обусловлен различием подвижности электронов с противоположно направленными спинами. Выполнено детальное сравнение данных экспериментов с теоретическими результатами и выводами.

## Литература

[1]	С. Zoth et al., Phys. Rev. B 90, 205415 (2014).