1. Объемные полупроводники

# Фотоэлектромагнитный эффект в PbTe(Ga) при возбуждении импульсами терагерцового лазера

С.Г. Егорова1, В.И. Черничкин1, С.Н. Данилов2, А.В. Никорич3, Л.И. Рябова1, Д.Р. Хохлов1,4

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр.2, Москва, 119991, Россия

2Университет Регенсбурга, Регенсбург, D-93040, Германия

3Институт прикладной физики АН Молдовы, Кишинев, MD-2028, Молдова

4Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект, д.53, Москва, 119991, Россия

тел: (495)939-11-51, эл. почта: vlchern@yandex.ru

Теллурид свинца, легированный галлием, является узкощелевым полупроводником с шириной запрещенной зоны 190 мэВ и уровнем Ферми, стабилизированным вблизи середины щели. Это обеспечивает близкие к собственным значения концентраций носителей заряда и формирование полуизолирующего состояния при низких температурах.  Однако это состояние может быть реализовано только в условиях полного экранирования образца от внешних излучений, включая фоновую подсветку нагретыми частями криостата. Высокая фоточувствительность обусловлена эффектом задержанной фотопроводимости при температурах ниже 80 К, причем в зависимости от уровня внешней подсветки проводимость образцов может изменяться на несколько порядков величины.

Ранее нами было показано, что в условиях возбуждения монокристаллов PbTe(Ga) импульсами терагерцового лазера с длиной волны 90 и 148 мкм наблюдается фотопроводимость, знак и кинетика которой зависят от проводимости образца в исходном состоянии. Все измерения проводились при температуре жидкого гелия. При минимальном уровне возбуждения фоновым излучением от оптических окон криостата терагерцовая фотопроводимость была отрицательной, а кинетика сигнала повторяла форму лазерного импульса.  В состоянии с более высокой исходной проводимостью, полученном с помощью дополнительной внешней подсветки, терагерцовая фотопроводимость становилась положительной, а кинетика приобретала задержанный характер.

В настоящей работе проведено исследование фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта для двух состояний образца, отвечающих минимальной и повышенной исходной проводимости. Эффект исследован при Т = 4.2 К в магнитном поле B до 7 Тл. Эффект был зарегистрирован при длинах волн 90, 148 и 280 мкм. Знак эффекта изменяется при изменении знака сигнала фотопроводимости. В слабых полях (до 1.5 Тл) зависимость UPEM(B) линейна. В сильных полях для состояния с повышенной проводимостью на зависимости UPEM(B) присутствуют осцилляции, приводящие к смене знака UPEM с ростом B. Положение осцилляционных пиков зависит от λ и коррелирует с энергиями квантов терагерцового излучения. Для объяснения наблюдаемых явлений анализируется изменение соотношения проводимости в объеме и на поверхности образца при прохождении импульса.