12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Исследованию релаксации избыточного тока  кремниевых диодов Шоттки , изготовленного с применением  различных аморфных металлических сплавом

И.Г.Пашаев

Сумгаитский Государственный Университет

AZ5000 Сумгаит 43-квартал, Азербайджан

тел.+994503550133, e-mail: islampashayev@rambler.ru

Увеличение надежности и улучшение качества электронных приборов, в том чис- ле  приборов на основе барьера Шоттки, остается настоятельной потреб- ностью со в р еменной полупроводниковой техники[ 1-4 ]. Данная  работа посвя-щена исследованию релаксации избыточного тока кремниевых a(TiAu,NiTi,PbSb) -nSi диодов Шоттки (ДШ) изготовленного с применением аморфных металличес- ких сплавом [1-3], подвергнутых γ-облучению либо локальному нарушению стр- уктуры границы раздела с помощью алмазного индентора[1,3,4].Уменьшение из-

бы  точного то-  ка диода достигалось как с помощью термоотжига, так и путем ультразвукового облучения. Параллельно исследовались параметры солнечных

элементов, изготовленных из указанных ДШ, подвергнутых γ-облучению и од- нократному либо двукратному ультразвуковому облучению.

Для  изготовления ДШ  использовали кремниевую пластину  n– типа с  ориента- цией (III) и  удельным сопротивлением  0,7 Ом•см. Матрица содержала 14 диодов, площади которых менялись в интервале от 100 до 1400 мкм2. В нашем случае  ко-нтакта ДШ  была равна  900 мкм2,а также для изготовления кремние-

вых    солнечных  элементов толщина кремниевых пластин была 280мкм, толщина пленки(TiAu, NiTi,PbSb) d =0,4 мкм Пленки освещается перпендикулярно к пов-ерхности солнечный элемент (СЭ) [1,3]. СЭ  облучались g-квантами 60Со с дозой ~106 Rad при комнатной температуре. Затем эти образцы были последовательно, в два этапа, подвергнуты УЗО; продольная волна вводилась с тыльной стороны об- разца, перпендикулярно к его рабочей поверхности.На первом этапе УЗО-1 (час тота fУЗ »95МГц, интенсивность WУЗ »0,55Вт/см2, продолжительность t »120 мин) ; на вто- ром, УЗО-2, (fУЗ »30МГц, WУЗ »15Вт/см2 и t »200мин)[1,3,4].   Выявлено, что релаксации деградации вследствие термических и ультразвуковых обработокa a(TiAu, NiTi,PbSb)-nSi ДШ связано  с изменением параметров отжига, в данной работе его значение меняется в интервале 0≤at≤1,основной этап процесса отжи- га «излечивает» поврежденные диоды. ᾳt- характеристики релаксации избыточно- го тока под действием термоотжига за время t. Одновременно  рассмотрены экс- периментальные результаты, доказывающие возможность восстановления и уп-равления параметрами кремниевых СЭ с помощью УЗО.   Восстановление  исход- ных электрофизических и фотоэлектрических свойств СЭ, нарушенных g облуче- нием, с помощью УЗО связано с перегруппировкой и атермическим отжигом ра-диационных дефектов, образованных γ-квантами.

## Литература

[1] Пашаев И.Г. ФТП, 46, No 8, 1108( 2012).

[2] Пашаев И.Г.  ФТП,  47, №. 6.761(2013).

[3]  И.Г.Пашаев, ФТП 48, 1426 (2014).

[4] П.Б.Парчинский,С.И.Власов,Л.Г.Лигай ,Письма в ЖТФ, 29, № 9 ,83(2003).