5. Одномерные и нульмерные системы

Полупроводниковые газовые сенсоры на основе оксида цинка с квантовыми точками селенида кадмия

Крылов И. В., Дроздов К. А., Чижов А. С., Румянцева М. Н.,

Васильев Р. Б., Хохлов Д. Р., Филатова Д. Г., Абакумов А. М., Гаськов А. М.

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия, Ленинские горы, ГСП-1

тел: (495) 939-11-51, факс: (495) 932-88-76, эл. почта: iv.krylov@physics.msu.ru

Одними из основных недостатков современных полупроводниковых газовых  сенсоров являются сравнительно высокая рабочая температура и высокое энергопотребление. В целях снижения энергопотребления сенсора и повышения его чувствительности представляется выгодным использовать для фотоактивации сенсоров солнечное излучение в видимом диапазоне. Это можно сделать путем фотосенсибилизации исходной структуры коллоидными квантовыми точками (КТ).

В работе исследовались оптические, фотоэлектрические и сенсорные свойства  нанокристаллических тонких пленок ZnO с коллоидными квантовыми точками CdSe. Образцы были синтезированы на кафедре неорганической химии химического факультета МГУ. Нанокристаллический оксид цинка (ZnO) был получен методом осаждения. Коллоидные квантовые точки CdSe были получены с помощью коллоидного синтеза при высокой температуре.

Были получены спектры поглощения для порошковых структур ZnO, раствора КТ CdSe и порошковых структур ZnO с КТ CdSe в видимом диапазоне электромагнитного излучения. Для чистого ZnO наблюдается сильное поглощение до длины волны 425 нм. При этом КТ в растворе демонстрирую существенное поглощение начиная с 550 нм. В спектрах порошковых структур с КТ имеются особенности отвечающие поглощению ZnO и КТ. Для структуры ZnO/CdSe был получен спектр фотопроводимости. На нем прослеживаются особенности соответствующие спектрам поглощения. Это говорит о том, что в системе осуществляется зарядовый обмен между квантовыми точками и исходной матрицей.

Исследовалась зависимость электрического сопротивления образцов при периодической засветке зеленым светом  (λmax= 535 нм) в зависимости от содержания кислорода при комнатной температуре. Обнаружено, что ростом концентрации кислорода значения сопротивления в темновых условиях и при подсветке возрастают, что сопровождается увеличением эффективного фотоотклика структуры. Полученные данные могут быть объяснены с помощью модели предложенной в статье [1]. Измерения сенсорных свойств показали, что полученные нанокомпозиты ZnO/CdSe можно использовать для обнаружения NO2 при активации видимым (λmax= 535 нм) излучением при комнатной температуре без какого-либо теплового нагрева.

Литература

[1] D. Hou, A. Dev, K. Frank, A. Rosenauer, T. Voss, Oxygen-controlled photoconductivity in ZnO nanowires fuctionalized with colloidal CdSe quantum dots, J.Phys. Chem. C 116 (2012) 19604–19610.