4. Двумерные системы

# Влияние плазменных колебаний терагерцового диапазона на спектры фотолюминесценции SiGe-гетероструктур

В. С. Багаев1, В. С. Кривобок1,2, С. Н. Николаев1

1Физический институт им П. Н. Лебедева РАН, Ленинский пр., 53, Москва, 119991, Россия.

2Н Московский физико-технический институт (государсвенный университет),

тел: (499)135-79-41, эл. почта: nikolaev-s@yandex.ru

В пионерских работах Хедина и Линдквиста было предсказано образование плазмарона — смешанного состояния плазменных колебаний в объемном полупроводнике с носителями заряда. Плотность электронной или электронно-дырочной плазмы в полупроводниках на 4-5 порядков ниже, чем в металлах, поэтому частоты колебаний такой плазмы лежат в терагерцовой области. Экспериментально плазмароны были обнаружены относительно недавно в объемном висмуте [1], двумерных системах на основе графена [2] и квантовых ям GaAs [3]. В случае графена образование плазмарона приводит к появлению второго дираковского конуса в дисперсии одночастичных состояний, что наблюдалось по спектрам фотоэмиссии с угловым разрешением. В полупроводниковых гетероструктурах с квадратичным законом дисперсии плазмаронная ветвь выражена не так отчетливо[4].

Так как фотолюминесценция (ФЛ) электронно-дырочной плазмы чувствительна к плотности одночастичных состояний, то в спектрах ФЛ также могут проявляться плазмаронные эффекты. Для поиска плазмонных эффектов в двумерной ЭДП нами были проведены спектроскопические исследования люминесценции SiGe-гетероструктур с квантовыми ямами в ИК и видимой области. Для появления люминесценции в видимой области необходима одновременная рекомбинация 2 электронов из противоположных долин и 2 дырок, что ограничивает спектр наблюдаемых состояний ЭДП (ЭДЖ) и многоэкситонными комплексами.

Было обнаружено, что длинноволновое плечо линии излучения ЭДП имеет вид плато, простирающегося примерна на 45 мэВ. Аналогичный характер имеет плазмаронная компонента в плотности состояний для двумерного электронного газа. Причем такая особенность в спектре видимой люминесценции наблюдается как в квантовых ямах с низком содержанием Ge (3.5%, 4.5%), для которых характерно образование конденсированной фазы, так и более глубоки КЯ (9.6%, 9.8%), равномерно заполненных плотной плазмой. Оценки положения плазмаронной ветви дисперсии в двумерном электронном газе при параметрах, близких к экспериментальным составляют ~ 30 мэВ.

## Литература

[1] Tediosi, R.; Armitage, N. P.; Giannini, E. & van der Marel, D., Phys. Rev. Lett. 99, 016406 (2007).

[2] Bostwick, A.; Speck, F.; Seyller, T.; Horn, K.; Polini, M.; Asgari, R.; MacDonald, A. H. & Rotenberg, E., Science 328, 999-1002 (2010).

[3] Dial, O. E.; Ashoori, R. C.; Pfeiffer, L. N. & West, K. W., Phys. Rev. B 85, 081306 (2012).

[4] J. Lischner, D. Vigil-Fowler, and S. G. Louie, Phys. Rev. B 89, 125430 (2014).