5. Одномерные и нульмерные системы

# Анализ процессов термической эмиссии носителей заряда из массивов InAs квантовых точек в слое объемного заряда GaAs матрицы

А.В. Бакланов1, А.А. Гуткин2,  П.Н. Брунков1,2,  А.Ю. Егоров2, С.Г. Конников2

1 Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, 195251, Россия.

2Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26,

Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812) 292-73-82, факс: (812)292-10-17, эл. почта: brunkov@mail.ioffe.ru

Полупроводниковые гетероструктуры с самоорганизованными квантовыми точками (КТ) могут быть использованы в качестве активных элементов эффективных источников света, лазеров, фотоэлектрических преобразователей энергии излучения, элементов памяти [1].  Термическая эмиссия носителей заряда, захваченных на КТ, в разрешенные зоны полупроводниковой матрицы, существенно влияет на параметры таких гетероструктур. Исследование механизмов этой эмиссии, определение ее скоростей и различных факторов, влияющих на их величину, является необходимым условием совершенствования полупроводниковых приборов с КТ.

В данной работе проведен детальный анализ полученных методом адмиттанс – спектроскопии экспериментальных данных по температурной зависимости скорости эмиссии носителей заряда с основного состояния InAs КТ в GaAs матрицу в слое объемного заряда барьера Шоттки, сформированного на поверхности структуры.  Экспериментальные данные анализируются на основе одномерной модели термически активированного туннелирования с участием виртуальных состояний [2], которая позволяет оценить значения сечений захвата носителей заряда на КТ. При этом вид потенциального барьера, который должны преодолевать эмитируемые носители заряда, подбирается так, чтобы величины энергии связи электронов и дырок в КТ были близки к найденным из результатов измерений вольт-фарадных характеристик исследованных структур.

Полученные таким образом сечения захвата электронов для одиночного слоя InAs КТ в GaAs матрице экспоненциально растут с увеличением энергии связи основного состояния (размера КТ). Установлено, что со средним латеральным размером 9 нм и 20 нм значения сечений захвата электронов лежат соответственно в диапазонах 1*10-14 – 2*10-13 см2 и 4*10-12 – 2*10-11 см2 .

Проведены также исследования процессов эмиссии носителей заряда в гетероструктурах с вертикально связанными слоями InAs КТ в GaAs матрице.

## Литература

[1] Zhiming M. Wang, Quantum Dot Devices. Springer, (2012).

[2] А.В. Бакланов, А.А. Гуткин, П.Н. Брунков, А.Ю. Егоров, С.Г. Конников. ФТП, 48, 1186 (2014).