2. Поверхность, пленки, слои

# Оптический мониторинг технологических процессов формирования полупроводниковых структур

П. В. Волков1, А.В. Горюнов1, А.Ю. Лукьянов1, А.Д. Тертышник1, М.Н. Дроздов1, А.В. Новиков1,2, Д.В. Юрасов1,2, Н. Н. Михайлов3, Д.Г. Икусов3, И.Н. Ужаков3.

1ИФМ РАН, ул. Академическая, дом 7, Нижний Новгород, 607680, Россия

2ННГУ им. Н.И. Лобачевского, пр-т Гагарина, д.23, Нижний Новгород, 603950, Россия

3ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, пр-т. Академика Лавреньтьева, д. 13, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (831)417-94-91, факс: (831)417-94-96, эл. почта: volkov@ipmras.ru

В настоящее время для большинства процессов тонкоплёночных технологий наличие систем in situ контроля за наиболее важными технологическими параметрами, такими как температура подложки и скорость роста или травления, стало обязательным. Одной из оригинальных методик контроля процессов формирования полупроводниковых структур в условиях молекулярно-пучковой эпитаксии и плазмохимического травления является низкокогерентная тандемная интерферометрия (НКТИ) [1]. В работе представлены последние результаты по применению НКТИ в различных технологических процессах.

В работе представлены результаты контроля процессов роста структур с d-слоями Si:Sb, проведённых на установке молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) Riber SIVA-21 (ИФМ РАН). Показана возможность значительного сокращения времени формирования многослойных структур и уменьшения их избыточного загрязнения неконтролируемыми примесями. Это происходит в результате сокращения времени переходов с одной температуры роста на другую, ввиду отсутствия необходимости в длительной термостабилизации, связанной с инерционностью стандартных термопар (особенно при низких температурах).

Исследованы особенности поведения температуры подложки GaAs при росте HgCdTe (КРТ) структур методом МПЭ на установке "Обь-М" в ИФП СО РАН.  Показано, что предложенный подход к измерению температуры позволяет определять истинную температуру подложки в процессе эпитаксиального роста. Проведены сравнения результатов, получаемых с помощью НКТИ с эллипсометрическими измерениями. Получено хорошее соответствие.

Проведена серия экспериментов по контролю температуры подложки и скорости травления в установке плазмохимического травления Plasmalab 80Plus (ИФМ РАН). Предложен и реализован оригинальный метод измерения малых изменений толщины полупроводниковых структур в условиях нестационарной температуры. Достигнуто разрешение ±20 С по температуре и ±2 нм по толщине.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01124).

## Литература

[1] P.V. Volkov, P  et. al // Journal of Crystal Growth. – 2008. V. 310, 4724 (2008)