14. Топологические изоляторы

# Транспортные и туннельные измерения Bi2Te2Se: свойства объемных и квазидвумерных носителей заряда.

А. А. Капустин1, В. С. Столяров1,2,3, С. И. Божко1, Д. Н. Борисенко1, Н. Н. Колесников1

1ИФТТ РАН, ул. академика Осипьяна, 2, Черноголовка, 142432, Россия.

2Московский Физико-Технический институт, Институтский пер., 9, Долгопрудный, 141700, Россия.

3Казанский Федеральный Университет, ул. Кремлевская, 18, Казань, 420008, Россия.

тел: (496)522-82-61, факс: (496)522-81-60 , эл. почта: kapustin@issp.ac.ru

На образцах Bi2Te2Se разных толщин в диапазоне 30—200 мкм наблюдены осцилляции Шубникова-де Гааза одинаковых с точностью до 15% периодов, положение которых зависит только от перпендикулярной поверности скола компоненты магнитного поля, а также сублинейная зависимость холловского сопротивления от магнитного поля. Эти результаты были описаны нами в модели, оперирующей трехмерными и квазидвумерными электронами, следуя [1]. В разных образцах удельные сопротивления и концентрации трехмерных электронов отличаются на порядок величины, а сопротивления на квадрат и концентрации квазидвумерных электронов относительно слабо меняются от образца к образцу, что свидетель-ствует об их нахождении на поверх-ности образца. dI/dV характеристики, измеренные на сколотой в сверх-высоком вакууме поверхности  этих образцов, подтверждают наличие в них поверхностных состояний с линейным законом дисперсии, харак-терных для топологических изоля-торов. Согласно этим туннельным измерениям уровень Ферми распола-гается в щели спектра объемных электронов. Это свидетельствует о су-ществовании в Bi2Te2Se приповерх-ностного загиба зон, благодаря которому поверхностные состояния отделены от объемных слоем обед-нения. Мы ожидаем, что поверх-ностные носители будут доминировать в транспортных свойствах пластинок или пленок Bi2Te2Se толщиной t  200 нм.

Рис. 1. Концентрации квазидвумерных элек-тронов, определенные в разных образцах Bi2Te2Se из периодов ШдГ-осцилляций в обратном магнитном поле.

## Литература

[1]  Zhi Ren, A. A. Taskin, Satoshi Sasaki, Kouji Segawa and Yoichi Ando, Phys. Rev. B 82, 241306(R) (2010).