1. Объемные полупроводники

# Спиновое упорядочение и низкотемпературный транспорт в Ge:As вблизи фазового перехода изолятор – металл

А. И. Вейнгер, А. Г. Забродский, П. В. Семенихин*, Т. В. Тиснек, С. И. Голощапов

ФТИ им.А.Ф.Иоффе, Политехническая 26, Санкт-Петербург 194021, Россия

* тел: (812)292-71-52, эл. почта:petr3295@gmail.com

По данным ЭПР исследований магнитных свойств компенсированного Ge:As с концентрацией носителей, близкой к границе фазового перехода изолятор – металл, было определенно, что в интервале температур 6 > Т > 20 К спины мелких примесных центров упорядочиваются в антипараллельные пары, а в области более низких  температур наблюдается переход к парам с параллельной ориентацией спинов [1]. Происходящее упорядочение приводит к изменению энергетического спектра  электронной подсистемы, которое должно проявляться не только в магнитных измерениях, но и в низкотемпературном транспорте.

В работе проведено сопоставление низкотемпературного транспорта и магнитной восприимчивости. Методика измерения магнитной восприимчивости изложена в [2].   Анализ транспортных свойств для той же серии образцов проводился по методике, описанной в [3], согласно которой по температурным зависимостям проводимости строилась характеристическая функция w(T), несущая смысл приведенной энергии активации:

w(T) = -∂log ρ/∂log T				(1)

Проведенный анализ показал соответствие поведения  характеристической функции w(T) и парамагнитной восприимчивости. В области температур Т > 20 К  парамагнитная восприимчивость подчиняется закону Кюри, проводимость определяется уровнем протекания. В интервале температур 6 > Т > 20 К главную роль в транспортных свойствах начинает играть проводимость по примесной зоне, а спины электронов начинают взаимодействовать, ориентируясь антипараллельно. Транспорт определяется, в основном, проводимостью с переменной длиной прыжка (VRH-режим). При дальнейшем понижении температуры происходит переориентация спинов от антипараллельного упорядочения к параллельному, это приводит к перестройке волновых функций примесных электронов. При этом, наблюдается замедление роста характеристической функции w(T).

Работа выполнена при частичной поддержке: Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-02-00360), Министерства образования и науки Российской Федерации (грант президента РФ НШ-347.2014.2), Research Executive Agency EC (Programme “People”, Proposal 295180)

## Литература

[1]	А.И.Вейнгер, А.Г.Забродский, Т.Л.Макарова, Т.В.Тиснек, С.И.Голощапов, П.В.Семенихин, ЖЭТФ, 2013, том 143, № 5, стр. 918-921,

[2]	А.И.Вейнгер, А.Г.Забродский, Т.В.Тиснек, С.И.Голощапов, П.В.Семенихин, ЖТФ, 2013, том 83, № 12, стр 103-108,

[3]	А.Г.Забродский, К.Н.Зиновьева, ЖЭТФ, 1984, том 86, № 2, стр. 727-741.