Особенности активации бора, имплантированного при больших дозах в природные кристаллы алмаза

А.А. Алтухов1, Ю.В. Гуляев2, Н.Х. Талипов2, Р.А. Хмельницкий2, Г.В. Чучева2

1ООО ПТЦ “УралАлмазИнвест”, ул. Ивана Франко, 4, Москва, 121108, Россия

2ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, пл. ак. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190, Россия

тел: +7-926-246-53-96, эл. почта: niyazt@yandex.ru

Алмаз в настоящее время широко используется для изготовления СВЧ полевых транзисторов. Одним из основных методов формирования проводящих каналов является легирование бором в процессе роста алмаза методом CVD в ВЧ плазме [1]. Однако, создание полевых транзисторов в легированной бором CVD алмазе затрудняется вследствие достаточно высокой энергии активации бора (Еа= 0,37 эВ) при низких концентрациях. С ростом концентрации атомов бора в алмазе энергия активации существенно уменьшается [1]. Представляет особый интерес развитие метода ионной имплантации бора для формирования каналов. Целью настоящей работы являлось исследование низкотемпературной зависимости активации бора, имплантированного при больших дозах в природные кристаллы алмаза.

В экспериментах использовались 4 природных кристалла алмаза 2а типа размером 3×3 мм. Концентрация азота в алмазе составляла (0,51)1018 см3. Удельное сопротивление нелегированных образцов имело величину ~1013 Омсм. Особенностью эксперимента являлась полиэнергетическая имплантация с энергиями 25, 36, 50, 71, 95 кэВ с целью получения однородно легированного слоя. На каждом шаге доза ионов B+ составляла 21015 см2, суммарная доза  11016 см2. Постимплантационный отжиг проводился в вакууме при температуре 1450 0С в течение 30 минут. Проводимость исследовалась в вакуумном, термостабилизированном азотном криостате методом Ван дер Пау в интервале температур 78413 К.  Результаты представлены на рис. 1. Видно, что на зависимости (T) явно наблюдаются три участка с различной низкой энергией активации, что ранее наблюдалось в поликристаллическом, имплантированном CVD алмазе [2]. Результаты работы представляют интерес в технологии создании СВЧ приборов на алмазе.

Рис. 1. Зависимость проводимости имплантированного бором алмаза от температуры

## Литература

[1] T.H. Borst, O.Weis, Phys. stat. sol. (a) 154, 423 (1996).

[2] R. Kalish, C. Uzan-Sague, A. Samoiloff, at all, Appl. Phys. Lett. 64, 2532, (1994)