12. Полупроводниковые приборы и устройства:

технология, методы исследования, наноприборы.

Электрическое сопротивление барьерных контактов Ti/n-4H-SiC при высоких плотностях прямого тока

П.А. Иванов, О.И. Коньков, А.С. Потапов (представляющий автор), Т.П. Самсонова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, ул. Политехническая, д. 26, Санкт-Петербург, 194021, РФ.

тел: (812)-292-73-14, эл. почта: potapov@mail.ioffe.ru

- Высоковольтные диоды Шоттки (ДШ) на основе 4H-SiC находят в последнее время все более широкое применение в силовых преобразовательных устройствах различного функционального назначения. Карбидкремниевые ДШ обладают лучшими электрическими характеристиками по сравнению с кремниевыми быстровосстанавливающимися диодами (по времени обратного восстановления) и кремниевыми и арсенидгаллиевыми ДШ (по максимальному блокируемому напряжению в обратном направлении).

- К настоящему времени для 4H-SiC решены проблемы по формированию качественных барьеров Шоттки (БШ). При низких плотностях тока вольт-амперные характеристики (ВАХ) барьеров описываются по диодной теории термоэмиссии с коэффициентом идеальности, близким к единице [1, 2]. Одним из важнейших параметров силового диода является его сопротивление в открытом состоянии. При увеличении прямого смещения нелинейное сопротивление барьера Шоттки уменьшается, однако при рабочей плотности тока сопротивление барьерного контакта может, в принципе, составлять значительную долю полного сопротивления диода в открытом состоянии.

- В работе экспериментально определено сопротивление Шоттки-контактов на основе 4H-SiC при высоких плотностях прямого тока. Измеренное сопротивление оказалось существенно больше сопротивления, которое предсказывается классическими механизмами транспорта электронов через Шоттки-контакт. Для объяснения полученных результатов выдвинуто  и частично обосновано предположение о решающем вкладе туннельно прозрачного промежуточного окисного слоя между металлом и полупроводником в сопротивление барьерного контакта при высоких плотностях прямого тока.

## Литература

[1]	D. Stephani, R. Schorner, D. Peters, P. Friedrichs. Materials Science Forum,  527 - 529, 1147 (2006).

[2]	П.А. Иванов, И.В. Грехов, О.И. Коньков, А.С. Потапов, Т.П. Самсонова, Т.В. Семенов. ФТП, 45, 1427 (2011).