
14. Топологические изоляторы
Детектирование протяженных поверхностных состояний в кристаллических топологических изоляторах Pb1-xSnxSe с помощью лазерного терагерцового излучения
С. Г. Егорова1, В. И. Черничкин1, Л. И. Рябова2, Е. П. Скипетров1, Л. В. Яшина2, С. Н. Данилов3, С. Д. Ганичев3, Д. Р. Хохлов1, 4 
1Физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр.2, Москва, 119991, Россия.
2Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр.2, Москва, 119991, Россия.
3Faculty of Physics, University of Regensburg, Universitaetstrasse 33, Regensburg, D-93053, Germany.

4Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Ленинский просп., 53, Москва, 119991, Россия.
тел: (495)939-11-51, факс: (495)932-88-76, эл. почта: khokhlov@mig.phys.msu.ru 

В работе предложен метод детектирования протяженных поверхностных электронных состояний, включая топологические. Метод основан на измерениях фотоэлектромагнитного эффекта с использованием импульсного терагерцового лазерного излучения. В отличие от обычных транспортных измерений, метод нечувствителен к объемной проводимости. 
В качестве объекта исследований выбраны твердые растворы Pb1-xSnxSe в диапазоне составов x включающих как в область прямого (x<0.15), так и инверсного (x>0.15) спектра. Для исследования использовался метод, позволяющий анализировать характер диффузионных потоков, направленных от поверхности в объем полупроводника, при возбуждении носителей импульсами терагерцового лазера с длиной волны 90 и 148 мкм и с длительностью около 100 нс в условиях приложенного магнитного поля до 7 Тл. Температура образца изменялась от 4.2 до 20 К. Диффузионный поток возникал вследствие теплового возбуждения носителей в приповерхностном слое. Вектор магнитного поля, направленный перпендикулярно потоку падающего излучения, обеспечивал отклонение диффундирующих носителей в направлении силы Лоренца, создавая разность потенциалов, знак и напряженность которой зависят от направления и скорости диффузионного потока и приложенного магнитного поля.

Показано, что протяженные поверхностные электронные состояния присутствуют в Pb1-xSnxSe как в области прямого, так и инверсного энергетического спектра. Таким образом, продемонстрировано, что даже в случае, когда наличие топологических состояний подтверждено экспериментами по ARPES, наблюдение высокоподвижных поверхностных электронных состояний не означает, что данные состояния являются топологическими. Могут существовать другие поверхностные высокопроводящие состояния, которые «скрывают» топологические в транспортных экспериментах. В принципе, такие «скрывающие» высокопроводящие поверхностные состояния могут проявляться и в других транспортных измерениях. В этом случае единственным достоверным критерием, позволяющим приписать какой-то транспортный эффект влиянию топологических состояний, является наличие этого эффекта в образцах с инверсным спектром и его отсутствие в образцах с прямым спектром.







