3 Гетероструктуры и сверхрешетки

# Анизотропия смешанных оптических и интерфейсных фононов в сверхрешётках GaAs/AlAs: эксперимент и расчёты

В.А. Володин1,2, В.А. Сачков3, М.П. Синюков1

1Институт физики полупроводников СО РАН, пр. академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский Государственный Университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

3Омский научный центр СО РАН, пр. К. Маркса, 15, Омск, 644024, Россия

тел: (383)333-24-70, факс: (383)333-27-71, эл. почта: volodin@isp.nsc.ru

Сверхрешётки (СР) это твердотельные гетероструктуры с искусственно задаваемым периодом. Они интересны как объекты, в которых, с изменением толщины слоёв меняется энергетический спектр электронов (“band gap engineering”). Модификация структуры приводит к модификации фононного спектра СР. Это прежде всего эффект «свёртки» акустических фононных мод и эффект локализации оптических мод, которые наблюдались с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) [1].

Метод молекулярно лучевой эпитаксии применялся для роста СР GaAs/AlAs на подложках GaAs с ориентацией (001). Сначала выращивались толстые буферные слои GaAs и AlAs, затем чередующиеся слои AlAs и GaAs, толщины которых составляли от 5 до 26 монослоёв. Более подробно структуры описаны в работе [2].

Рассчитана и экспериментально исследована угловая анизотропия интерфейсных фононов и их взаимодействие с оптическими фононами в СР. В эксперименте применялся метод спектроскопии КРС с микро-Раман приставкой в различных геометриях рассеяния, как для фононов с волновым вектором, направленным по нормали к СР, так и вдоль их слоёв. Для расчётов фононов применялся расширенный метод Борна с учётом кулоновского взаимодействия в приближении жёстких ионов. Спектры КРС были рассчитаны в приближении поляризуемости связей Волькенштейна. Расчёты подтвердили, что экспериментально наблюдаемая угловая анизотропия фононов возникает вследствие взаимодействия (смешивания) локализованных в слоях СР оптических фононов, с интерфейсными фононами. В рассчитанных спектрах плоских СР, при вращении волнового вектора в плоскости СР не наблюдалось зависимости частот смешанных мод от ориентации волнового вектора, однако менялись правила отбора КРС для этих мод. В геометрии рассеяния, когда волновой вектор лежит в плоскости слоёв СР, смешанные моды наблюдаются в нерезонансных условиях. Некоторые отличия экспериментальных спектров от рассчитанных объясняются тем, что спектры КРС смешанных мод зависят от реконструкции гетерограниц и от перемешивания атомов на них, а также нарушением геометрии рассеяния в тонких СР, которые являются волноводами для падающего и рассеянного света в случае падения вдоль слоёв СР.

Авторы благодарны А.И. Торопову за предоставленные структуры.

## Литература

[1] Light scattering in Solids V. Superlattices and other microstructures/ edited by M.Cardona and G.Guntherodt. – Berlin: Springer Verlag, 1989. -335c.

[2] В.А. Володин, В.А. Сачков, М.П. Синюков, ЖЭТФ 147, в печати, (2015).