4. Двумерные системы

# Вигнеровский кристалл в режиме дробного квантового эффекта Холла в окрестности =1/5. Акустические методы исследования

И. Л. Дричко1, И. Ю. Смирнов1, А. В. Суслов2, L. N. Pfeiffer3, K. W. West3, Ю. М. Гальперин1,4

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая ул., 26, С.-Петербург, 194021, Россия.

2NHMFL, E. Paul Dirac Dr., 1800, Tallahassee, FL 32310, USA

3Princeton University, Olden Street, Princeton, NJ 08544, USA

4University of Oslo, PO Box 1048 Blindern, 0316 Oslo, Norway

тел: (812) 515-92-29, факс: (812)515-67-47, эл. почта: irina.l.drichko@mail.ioffe.ru

С помощью акустических методов измерены реальная и мнимая компоненты высокочастотной проводимости, AC=1-i2, в образце n-GaAlAs/GaAs/GaAlAs с широкой квантовой ямой (ширина 65 нм, концентрация 51011cм-2, подвижность 8106 см2/Вс). Измерения проведены в диапазоне частот f=(28.5-306) MHz, температур – T=(40-380) мК, и магнитных полей – до 18 Тл. Наблюдалась богатая картина осцилляций проводимости, соответствующая целочисленному и дробному квантовым эффектам Холла.

В окрестности числа заполнения =1/5, при =0.19 и 0.21 и T=40 мК в частотной зависимости 1 наблюдается максимум, а 2 изменяет знак. Особенности в зависимостях сопротивления от магнитного поля, температуры и частоты вблизи =1/5 изучались разными  методиками [1-3]. Большинство авторов пришли к выводу, что в окрестности =1/5 наблюдается образование вигнеровского кристалла, локализованного  дефектами решетки (“pinning mode”). Однако, только в настоящей работе была измерена не только реальная, но и мнимая компоненты высокочастотной проводимости. Их частотные зависимости подтверждают существование в этом материале локализованной вигнеровской моды с максимумом на частоте ~ 85 МГц. Результаты для =0.21 аналогичны. В то же время при =0.2 высокочастотная проводимость практически не зависит от частоты. Мы провели анализ температурных зависимостей высокочастотной проводимости при =0.21, 0.2 и 0.18.

Рис. 1. Зависимости 1 и 2  от f; =0.19.

Зависимость величины B от параметра А.

Работа поддержана грантами РФФИ и отделения физических наук РАН.

## Литература

[1]	M. A. Paalanen, R. L. Willett, R. R. Ruel, P. B. Littlewood, K. W. West, and L. N. Pfeiffer, Phys. Rev. B 45, 13784(R) (1992).

[2]	Y. P. Chen, R. M. Lewis, L. W. Engel, D. C. Tsui, P. D. Ye, Z. H. Wang, L. N. Pfeiffer, and K. W. West, Phys. Rev. Lett., 93, 206805 (2004).

[3]	M. A. Paalanen, R. L. Willett, P. B. Littlewood, R. R. Ruel, K. W. West, L. N. Pfeiffer, and D. J. Bishop, Phys. Rev. B 45, 11342 (1992).