12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Стимулированное излучение в InGaP/GaAs/InGaAs структуре на Ge/Si подложке

С. М. Некоркин1, Б. Н. Звонков1, Н. В. Дикарева 1, В. Г. Шенгуров1,2, С. А. Денисов1,2, А. А. Дубинов2,3 В. Я. Алешкин2,3 К. Е. Кудрявцев2,3, З. Ф. Красильник2,3

1НИФТИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия.

2ИФМ РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

3ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-74, эл. почта: sanya@ipm.sci-nnov.ru

В настоящее время актуальным является направление интеграции кремниевой электроники с оптическими элементами на основе полупроводников А3В5, что в перспективе позволит использовать преимущества кремния и прямозонных полупроводников на одном чипе [1].

В представленной работе приводятся результаты исследования лазерной гетероструктуры InGaP/GaAs/InGaAs, выращенной методом МОС-гидридной эпитаксии на предварительно изготовленной методом «горячей проволоки» Ge/Si(100) подложке. Отметим, что в данной работе впервые используются в качестве ограничительных слоев InGaP слои, в отличие от большинства работ, где используются AlGaAs слои (см., например, [2]).

Для исследования оптических свойств структура раскалывалась на полоски шириной 3 мм. Спектр спонтанного излучения из структуры (штриховая кривая на рисунке) при температуре жидкого азота был получен при оптическом возбуждении излучением непрерывного Nd:YAG лазера с удвоением частоты (длина волны 532 нм). На рисунке видны два широких пика: пик в районе длины волны 840 нм соответствует излучению из слоя GaAs, а пик в районе длины волны 910 нм соответствует излучению из InGaAs квантовых ям.

Рис. 1. Зависимость величины B от параметра А.

При накачке излучением импульсного параметрического генератора света MOPO-SL "Spectra-Physics" (длина волны 650 нм), наблюдалось возникновение стимулированного излучения из структуры на длинах волн 851 нм и 918 нм (сплошная кривая на рисунке). Также была определена пороговая плотность мощности накачки для возникновения стимулированного излучения ~ 17 кВт/см2.

Работа поддержана РНФ (проект № 14-12-00644).

## Литература

[1]	Ю. Б. Болховитянов, О. П. Пчеляков. УФН 178 (5), 459 (2008).

[2]	В. Я. Алешкин, Н. В. Дикарева, А. А. Дубинов, С. А. Денисов, З. Ф. Красильник, К. Е. Кудрявцев, С. А. Матвеев, С. М. Некоркин, В. Г. Шенгуров. Письма в ЖЭТФ 100 (12), 900 (2014).