4. Двумерные системы

# Слабая антилокализация в квантовых ямах HgTe вблизи дираковской точки

А. В. Германенко1, Г. М. Миньков1,2, О. Э. Рут1, А. А. Шерстобитов1,2,

Н. Н. Михайлов3, С.А. Дворецкий3

1Уральский федеральный университет, пр. Ленина, 51, Екатеринбург, 620000, Россия.

2Институт физики металлов, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620137, Россия.

3Институт физики полупроводников, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

тел:(343)261-74-36, факс:(343)261-74-36, эл почта: alexander.germanenko@urfu.ru

При анализе слабополевого магнитосопротивления, связанного с подавлением интерференционной квантовой поправки к проводимости  квантовых ям (КЯ) HgTe, экспериментаторы всегда используют хорошо известную формулу [1], полученную для двумерного газа частиц с простым параболическим спектром. Строго говоря, это не является обоснованным, поскольку спектр бесщелевых полупроводников и двумерных структур на их основе формируется под влиянием сильного спин-орбитального взаимодействия. Теоретически подавление магнитным полем интерференционной поправки в КЯ HgTe исследовано в недавней работе [2]. Авторы исследовали явление слабой антилокализации в магнитном поле вблизи дираковской точки d=dc≈6.3 нм, где спектр электронов и дырок описывается эффективным гамильтонианом BHZ [3].

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования интерференционной квантовой поправки к проводимости двумерного электронного газа в гетероструктурах с квантовой ямой HgCdTe /HgTe/HgCdTe с нормальным и инверсным расположением подзон размерного квантования с шириной квантовой ямы равной (5−6,5) нм.  На основе гетероструктур были изготовлены полевые транзисторы, что позволяло проводить измерения в широком диапазоне проводимостей (1,5−50)e2/h.  Анализ экспериментальных результатов  выполнен в рамках теоретического подхода, развитого в работе [1]. Показано, что в диффузионном режиме экспериментальные кривые магнитопроводимости хорошо описываются формулам [1] в широком диапазоне концентраций электронов. Независимо от типа энергетической структуры  температурная зависимость времени неупругой релаксации фазы, как для электронов, так и для дырок подчинятся закону 1/T, что соответствует неупругости  электрон-электронного взаимодействия, как основному механизму сбоя фазы. При этом время релаксации растет с ростом проводимости, как и в двумерных системах на основе обычных полупроводников.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ (проекты 3.571.2014/К и 2457) при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты 13-02-00322 и  15-02-02072).

## Литература

[1]  S. Hikami, A. I. Larkin, and Y. Nagaoka, Prog. Theor. Phys. 63, 707 (1980)

[2]	I.V. Gornyi,  V. Yu. Kachorovskii, and P. M. Ostrovsky, Phys. Rev. B 90, 085401 (2014).

[3] B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S. - C. Zhang, Science 314, 1757 (2006).