7. Примеси и дефекты

# Особенности радиационного дефектообразования в 6H- и 4H-SiC n- и p- типа проводимости

В.В.Козловский1, Б.Я.Бер2, Е.В.Богданова2, Н.В.Середова2 А.А.Лебедев2.

1) Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251 Санкт-Петербург, Политехническая 29, Россия.

2) Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург 194021, Политехническая 26,  Россия

тел: (812)292-71-25, факс: (812) 297-1017, эл. почта: shura.lebe@mail.ioffe..ru

Известно, что широкозонные полупроводники рассматриваются как перспективные материалы для создания приборов, способных работать при повышенных температурах и высоких уровнях ионизирующего излучения. В то же время, не смотря на большое количество работ по радиационной стойкости SiC до сих пор имеется значительный разброс в определении скорости удаления носителей и даже до конца не выяснен физический механизм компенсации полупроводника под действием облучения.

В настоящей работе были исследованы свойства эпитаксиальных  плёнок SiC, полученных методами сублимации и CVD при их облучении электронами с энергией 0,9 МэВ и протонами с энергиями  8 и 15 МэВ. В исходных образцах и после каждой дозы облучения измерялись величины Nd-Na (Na-Nd), а также спектры фотолюминесценции. Примесный состав образцов был исследован методом ВИМС. Была предложена теоретическая модель, описывающая изменение концентрации носителей заряда с увеличением дозы облучения в зависимости от физического механизма компенсации.

На основании полученных экспериментальных данных и их теоретического анализа были получены три основных вывода.

- Независимо от политипа SiC (4Н или 6Н), типа проводимости, уровня легирования и вида облучающих частиц (протоны или электроны) наблюдается линейное уменьшение концентрации носителей заряда с увеличением дозы облучения. Согласно разработанной модели такой характер компенсации обусловлен переходом носителей заряда на образующиеся в результате облучения глубокие центры.

- Сравнительно высокая скорость удаления носителей в SiC (на уровне аналогичной величины для кремния) при комнатной температуре обусловлена отсутствием отжига первичных радиационных дефектов. В случае облучения SiC при температурах ~ 500 0C и выше, скорость удаления носителей в SiC должна быть существенно ниже.

- Наблюдалось корреляция между концентрацией атомов азота в исследовавшихся образцах SiC и интенсивностью «дефектной» фотолюминесценции (ДФЛ). Чем выше была концентрация азота, тем при больших значениях доз облучения интенсивность ДФЛ выходила на насыщение. Эти результаты подтверждают ранее сделанный вывод, что активатором ДФЛ в SiC являются донорно-акцепторные пары атом азота – радиационный дефект.

Измерения методом ВИМС выполнены в ЦКП "Материаловедение и диагностика в передовых технология", подерживаемым Минобрнауки России (Соглашение о предоставлении субсидии № 14.621.21.0007, id RFMEFI62114X0007)