5. Двумерные системы

Гигантское нарушение электрон-дырочной симметрии спин-орбитального расщепления дираковских фермионов в HgTe ямах.

Г.М. Миньков (представляющий автор)1,2  Германенко2, А.А. Шерстобитов1, 2, О.Э. Рут2, Н.Н. Михайлов3,4, С.А. Дворецкий3

1 ИФМ УрО РАН, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620990, Россия.

2ИЕН УрФУ, ул. Ленина, 51, Екатеринбург, 620000, Россия.

3ИФП СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

4НГУ, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (341)261-74-36, факс: (341)261-74-36, эл. почта: grigori.minkov@imp.uran.ru

Двумерные структуры на основе бесщелевых полупроводников (HgTe, HgSe) являются уникальными объектами. Это связано с особенностями размерного квантования спектра таких полупроводников. Было предсказано (и подтверждено экспериментально), что при некоторой критической толщине квантовой ямы dc (6.3нм для HgTe) реализуется линейный по квазиимпульсу (k), квази-дираковский спектр [1]. При толщинах меньше dc спектр аналогичен спектру нормального узкозонного полупроводника, а при толщинах больше dc спектр является инверсным.

Несмотря на 20-летние экспериментальные исследования структур с квантовыми ямами HgTe энергетический спектр носителей тока, который определяет все транспортные и оптические свойства, остается  во многом не понятым. В первую очередь это относится к спектру валентной зоны.

В настоящей работе приведены результаты исследований спектра дырок и электронов в квантовых ямах с прямым и инвертированным спектром, при толщинах, близких к критической.  Детальные измерения полевых зависимостей продольного и поперечного магнитосопротивления  в широком диапазоне концентраций носителей, изменяемой напряжением на затворе,  анализ осцилляций Шубникова де-Гааза, их угловых зависимостей показывают, что валентная зона сильно расщеплена спин-орбитальным (СО) взаимодействием. Это расщепление столь велико, что в исследованном диапазоне концентраций дырок отношение их концентраций в спин-орбиально расщепленных подзонах составляет величину 2-2.5. Удивительным фактом является отсутствие (в пределах экспериментальной точности) спин-орбитального расщепления зоны проводимости, измеренной на тех же структурах. Такое соотношение СО расщеплений  валентной зоны и зоны проводимости наблюдается как в структурах с инверсным спектром (d> dc), так и с нормальным (d< dc). Расчеты спектра как в рамках kP метода с учетом эффекта Рашбы и отсутствия центра инверсии за счет отличия стенок квантовой ямы,  так и tight-binding расчеты не описывают всю совокупность полученных результатов. Причины такого расхождения остаются не ясными. Требуются дальнейшие теоретические расчеты для понимания спектра квантовых ям на основе  HgTe.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Спин» (01201463330) и при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты 15-02-02072 и 13-02-00322)

## Литература

[1]	B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang, cience 314, 1757 (2006).