2. Поверхность, пленки, слои

Управление структурой спин-расщепленных электронных состояний в двумерных сплавах на поверхности полупроводников

Д.В. Грузнев1,2, Л.В. Бондаренко1, А.В. Матецкий1, А.Ю. Тупчая1, С.В. Еремеев3,4, J.-P. Chou5, C.-R. Hsing5, C.-M. Wei5, А.В. Зотов1,2, А.А. Саранин1,2

1ИАПУ ДВО РАН, ул. Радио, 5, Владивосток, 690041, Россия.

2ШЕН, ДВФУ, ул. Суханова, 8, Владивосток, 690950, Россия.

3ИФПиМ СО РАН, Проспект Академический, 2/4, Томск, 634021, Россия.

4ТГУ, Проспект Ленина, 40, Томск, 634050, Россия.

5IAMS, Academia Sinica, P.O. Box 23-166 Taipei, Taiwan.

тел: (423)231-04-26, факс: (423)231-04-52, эл. почта: asaranin@gmail.com

Для использования эффекта Рашбы [1] в двумерном электронном газе на поверхности кремния в спиновом транспорте необходимо иметь спин-расщепленные металлические поверхностные зоны. К сожалению, элементы с сильным спин-орбитальным взаимодействием, например Bi, Tl, Sb, Pt, Pb, образуют поверхностные реконструкции на кремния, которые, не обладают металлическим характером [2-5]. В настоящей работе предлагается подход для создания металлических спин-расщепленных зон с помощью увеличения плотности атомов в двумерном слое. Увеличение плотности атомов достигается с помощью добавления второго адсорбата.

В настоящей работе с помощью сканирующей туннельной микроскопии, фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением и теоретических расчетов из первых принципов исследованы атомная, электронная и спиновая структуры новых двумерных сплавов и соединений. Были исследованы четыре системы, (i) Au/Si(111)√3×√3, модифицированная с помощью адсорбции Tl, In, Na и Cs [2], (ii) формирование двумерных сплавов при взаимодействии Na с Si(111)√3×√3-Bi и (iii) Pb с Si(111)1×1-Tl [3] и (iv) формирование двухслойной сэндвич-подобной структуры, состоящей из одного моноатомного слоя лежащего на одном моноатомном слое Sn на поверхности Si(111) [4]. Во всех случаях была продемонстрирована эффективность предложенного подхода для создания поверхностных спин-расщепленных металлических состояний с различной спиновой текстурой на поверхности кремния.

Результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов находятся в хорошем согласии друг с другом.

Литература

[1]	Y. Bychkov, E. Rashba // JETP Letters, 39, 78 (1984).

[2]	L.V. Bondarenko, D.V. Gruznev, A.A. Yakovlev, A.Y. Tupchaya, D. Usachov, O. Vilkov, A. Fedorov, D.V. Vyalikh, S.V. Eremeev, E.V. Chulkov, A.V. Zotov, and A.A. Saranin // Sci. Rep. 3, 01826 (2013).

[3]	D.V. Gruznev, L.V. Bondarenko, A.V. Matetskiy, A.A. Yakovlev, A.Y. Tupchaya, S.V. Eremeev, E.V. Chulkov, J.-P. Chou, C.-M. Wei, M.-Y. Lai, Y.-L. Wang, A.V. Zotov, and A.A. Saranin // Sci. Rep. 4, 04742 (2014).

[4]	D.V. Gruznev, L.V. Bondarenko, A.V. Matetskiy, A.Y. Tupchaya, A.A. Alekseev, C.R. Hsing, C.M. Wei, S.V. Eremeev, A.V. Zotov, and A.A. Saranin, Phys. Rev. B 91, 035421 (2015).