5 Одномерные и нульмерные системы

# Светоизлучающие нанокристаллы GexSi(1-x), сформированные в многослойных наноструктурах GeO/SiO2

М.П. Гамбарян1,2, В.А. Володин1,3, А.Г. Черков1,3, В.И. Вдовин1,3

1Институт физики полупроводников СО РАН, пр. академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный технический университет, пр. К.Маркса, 20, Новосибирск, 630073, Россия

3Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-24-70, факс: (383)333-27-71, эл. почта: margarita167290@mail.ru

- Нанокристаллы (НК) кремния и германия, распределённые в диэлектрической матрице, интересны как с фундаментальной точки зрения (квантовые точки), так и для применения в нано- и оптоэлектронике. НК GexSi(1-x) в диэлектрических плёнках являются гетероструктурами первого рода, свойства которых зависят от параметра стехиометрии x и размера.

- Многослойные структуры GeO/SiO2 получены испарением порошков GeO2 и SiO2 и напылением на холодную подложку Si(001) и состояли из десяти пар слоёв GeO/SiO2 (4 нм/4 нм), закрытых защитным слоем SiO2 (100 нм) [1]. Исходные и подвергнутые отжигу (800 oC, 30 м.) образцы исследовали методами ИК-спектрокопии, электронной микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) и фотолюминесценции (ФЛ).

Исходные слои GeOx близки по стехиометрии к монооксиду германия, после отжига слои SiO2 и GeO перемешиваются, и образуется стекло GeySi(1-y)O2. Образовавшиеся после отжига НК GeSi имеют размер около 5 нм и средний состав Ge0.5Si0.5. Образование НК GeSi ведёт к появлению полосы ФЛ с пиком 1550 нм (0.8 эВ) (рис.1). Интенсивность пика растёт при температурах до 20-25 К, а при дальнейшем увеличении температуры до 60 К падает (вставка рис.1). Температурная зависимость интенсивности пика ФЛ не является зависимостью вида Аррениуса exp(-Ta/T). В спектре наблюдается также узкая полоса с пиком 1613 нм (0.77 эВ), природа которой не ясна, возможно, она обусловлена состояниями на границе GeSi/GeySi1-yO2. НК могут представлять собой структуру Ge ядро и оболочка GeSi.

Рис.1. Спектры низкотемпературной ФЛ образца после отжига; вставка – температурная зависимость ФЛ.

- Итак, в многослойных структурах GeO/SiO2 после отжига (800 oC, 30 м.) обнаружены НК GeSi. Наблюдается ФЛ с максимумом 1500-1600 нм, обусловленная НК GeSi. Исследована температурная зависимость интенсивности пика ФЛ.

## Литература

[1] V.A. Volodin et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 46 275305, (2013).