4. Двумерные системы

# Увеличенное перекрытие электронной и валентной подзон в двойной квантовой яме HgTe

М. В. Якунин1, А. В. Суслов2, М. Р. Попов1, Е. Г. Новик3, Н. Н. Михайлов4,5, С. А. Дворецкий4

1ИФМ УрО РАН, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620137, Россия.

2NHMFL, FSU, 1800 East Paul Dirac Drive, Tallahassee, Florida 62310, USA. 3Physical institute, University of Wurzburg, D-97074 Wurzburg, Germany.

4ИФП СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, , 630090, Россия.

5НГУ, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (343)378-36-44, факс: (343)374-52-44, эл. почта: yakunin@imp.uran.ru

В квазидвумерных слоях HgTe подзоны проводимости и валентная перекрываются, что ведет к формированию электронно-дырочной системы со своими специфическими состояниями в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ). Мы предлагаем способ усилить перекрытие, комбинируя собственное перекрытие с межслойным в двойной квантовой яме (ДКЯ), состоящей из двух слоев HgTe с инвертированной дисперсией, разделенных тонким барьером. Мы исследовали ДКЯ со слоями HgTe шириной 20 нм, разделенных барьером CdxHg1-xTe, x  0.7, шириной 6-10 нм. Сдвиг по энергии между двумя картинами дисперсии может быть изначально встроен в систему из-за градиента примеси и поверхностных зарядов, но может и осуществляться путем приложения напряжения Vg между слоями HgTe и нанесенным на поверхность затвором. Сдвиг энергии происходит преимущественно в ближайшем к затвору слое из-за межслойного экранирования.

Обнаружено, что с ростом Vg плато с номером i = +1 КЭХ сначала смещается в меньшие поля, отображая уменьшение концентрации дырок, однако только до поля Bc  15 T, после чего вся картина холловского МС опускается в сторону отрицательных величин. Мы связываем эффект с моментом закрытия щели между крайними магнитными уровнями электронов и дырок, после чего электронные уровни включаются в магнитотранспорт совместно с дырочными. В рассчитанной картине уровней одиночной ямы такое поле равно ~5 T, поэтому достичь экспериментальной величины Bc в ДКЯ можно только путем наложения смещенных по энергии картин уровней двух слоев. В результате была определена величина смещения примерно 13 мэВ, что в сумме с собственным перекрытием в отдельном слое составит общую величину перекрытия ~20 мэВ.